Лабораторная работа № 9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ И ПЛОТНОСТИ СТЕКЛА

Цель работы – освоить методики определения химической стойкости и плотности стекла.

Определение химической стойкости стекла. Для проведения испытания используют посуду из кварцевого или химически стойкого стекла. Новую стеклянную посуду предварительно обрабатывают для уменьшения выщелачиваемости. Для этого ее наполняют 10–15% раствором едкого натрия и выдерживают при комнатной температуре в течение 7–10 дней, после чего промывают горячей водой и пропаривают. Затем посуду обрабатывают кипящей дистиллированной водой в условиях, соответствующих условиям ее будущей работы.

Для определения химической стойкости стекла используют би-дистиллятор.

Подготовка порошка стекла требует особенного внимания. Около 100 г стекла дробят в фарфоровой ступке и просеивают через два сита с целью получения определенной зерновой фракции. Используют порошок стекла, который прошел сквозь сито № 085 и задержанный на сите № 06, что соответствует размерам зерен стекла 0,60–0,85 мм.

Для получения зерен округлой формы стекло при измельчении целесообразнее растирать в большой ступке кругообразными движениями пестика, при этом зерна стекла как бы окатываются, не подвергаясь значительному раздавливающему усилию. Отстаивать пробу нужно через короткие промежутки времени, в противном случае образуется большое количество пыли. Предварительно пробу отсеивают через сито с большим размером отверстий, например через сито № 2.

Полученный порошок стекла в количестве, примерно в 2 или 3 раза большем, чем это необходимо для испытания, сортируют, удаляя плоские и остроугольные зерна. Для отбора округлых зерен полученный порошок стекла высыпают на деревянную дощечку или кусок фанеры размером 75× 50 см, которую держат в наклонном положении. При постукивании о верхний край дощечки или фанеры округлые зерна стекла скатываются вниз, а плоские зерна задерживаются. Указанный прием повторяют 2–3 раза.

При окончательной сортировке стеклянного порошка отбирают зерна округлой формы приблизительно одинакового размера при помощи пинцета и лупы.

Затем пробу порошка в количестве 2 г, подготовленного указанным выше способом, промывают в плоскодонной колбе (вместимость 250 мл с химически стойкого стекла) жидкостью, не действующей на стекло, например этиловым спиртом, для удаления тонкой пыли. Далее в колбу наливают 100 мл дистиллированной воды, подогретой до 100 °С, соединяют с обратным холодильником и выдерживают в течение 1 ч над кипящей водяной баней. После этого раствор сливают в колбу вместимостью 100 мл и титруют его в горячем состоянии 0,01 н раствором НСl в присутствии двух капель раствора метилового красного (0,1 г метилового красного на 100 мл этилового спирта). Определение повторяют трижды.

Результаты испытания выражают в мл 0,01 н раствора НСl, пошедшего на титрование или в мг извлеченной из стекла щелочи (1 мл 0,01 н раствора НСl соответствует 0,31 мг Na2O).

Для сравнительной оценки химической стойкости промышленных стекол установлена следующая их гидролитическая классификация (табл.1).

Таблица 1

Гидролитическая классификация стекол

| Гидролитический класс стекла | Количество 0,01 HCl, израсходованной на титрование, мл | Количество выщелоченной Na2O, мг |
| --- | --- | --- |
| 1. Неизменяемые водой стекла | 0–0,32 | 0–0,11 |
| 2. Устойчивые стекла | 0,32–0,65 | 0,11–0,20 |
| 3. Твердые аппаратные стекла | 0,65–2,80 | 0,20–0,87 |
| 4. Мягкие аппаратные стекла | 2,80–6,50 | 0,87–2,0 |
| 5. Неудовлетворительные стекла | 6,5 и выше | 2,0 и выше |

Результаты определений записывают в следующей форме

| Дата определения | Номер образца | Количество 0,01 HCl, израсходованной на титрование, мл | Количество выщелоченной Na2O, мг | Гидролитический класс стекла |
| --- | --- | --- | --- | --- |

При определении химической стойкости стекла допустимая средняя относительная ошибка составляет от 3 до 6%. Среднюю относительную ошибку определяют по формуле:

Ε=ΔΠ0Π0,

где Π0- среднее арифметическое результатов отдельных измерений; ΔΠ0- среднее арифметическое ошибок измерений.

Определение плотности  пикнометрическим  методом.  При

определении плотности стекла пикнометрическим методом 10-15 г стекла измельчают в агатовой ступке до полного прохождения сквозь сито № 0063. Тонкое измельчение образца стекла исключает влияние на точность определения плотности микропузырей газа, который может быть в стекле. Подготовленный порошок стекла насыпают в бюкс и держат в эксикаторе.

Тщательно вымытый и взвешенный до постоянной массы пикнометр взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0001 г (масса р). Затем в пикнометр насыпают порошок стекла и снова его взвешивают (масса р1). Чистую массу стекла определяют по разнице

(р1–р).

Далее пикнометр охлаждают на воздухе или в воде. А затем помещают в шкаф аналитических весов, где его выдерживают не меньше часа, чтобы выравнять температуру в шкафу аналитических весов и температуру пикнометра. Для измерения температуры в шкафу должен находиться паромер. После этого пикнометр осторожно доливают ксилолом до метки и взвешивают (масса р2). Потом пикнометр освобождают от ксилола и стекла, тщательно промывают дистиллирован-

ной водой, высушивают, охлаждают и после накопления ксилола до метки снова взвешивают (масса р3). Плотность стекла рассчитывается по формуле:

ρ=ρ1−ρρκ−ρвρ3+ρ1−ρ+ρв

где ρ–плотность стекла;

ρк–плотность ксилола при температуре опыта;

ρв–плотность воздуха при температуре опыта.

При правильном взвешивании и точном соблюдении указанных выше правил (температура, дисперсность и т. д.) плотность стекла этим методом можно определить с точностью до 0,001 г/см3.

Плотность методом пикнометра определяется, как правило, в двух параллельных пробах и берется среднее значение.

Результаты определения записывают в следующей форме:

| Дата опре-деле-ния | Номер образца | Масса пикно-метра, ρ,г | Масса пикноме-тра со стеклом, ρ1,г | Масса пикнометра со стеклом и ксилолом, ρ2,г | Масса пикномет-ра с ксилолом, ρ3, г | Плотно-сть стекла, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |