Учреждение образования

«Белорусский государственный технологический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебной работе БГТУ

________________  С.А. Касперович

________________  2016 г.

Регистрационный №  УД -_______/уч

Оборудование и проектирование предприятий подотрасли

Учебная программа учреждения высшего образования

по учебной дисциплине для специальности:

1-48 01 01 «Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий»

специализации 1-48 01 01 09 «Технология тонкой функциональной и строительной керамики»

2016

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования первой ступени по специальности 1-48 01 01 Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий ОСВО 1-48 01 01-2013, утвержденным и введенным в действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88.

СОСТАВИТЕЛИ:

М. В. Дяденко – доцент кафедры технологии стекла и керамики учреждения образования  «Белорусский государственный технологический университет», кандидат технических наук.

Р. Ю. Попов – старший преподаватель кафедры технологии стекла и керамики учреждения образования  «Белорусский государственный технологический университет», кандидат технических наук;

Рецензенты:

С.Н. Леонович, профессор кафедры технологии строительного производства Белорусского национального технического университета, доктор химических наук, профессор;

О.Е. Хотянович, доцент кафедры химической технологии вяжущих материалов, учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», кандидат технических наук, доцент;

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой технологии стекла и керамики учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»

(протокол № ___ от ___ __________ 2016  г.);

методической комиссией заочного факультета учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»

(протокол № ___ от ___._______.2016 г.)

Пояснительная записка

Цели и задачи преподавания и изучения дисциплины

Целью дисциплины «Оборудование и проектирование предприятий подотрасли» является подготовка студентов к профессиональной деятельности в качестве инженеров-технологов керамических предприятий.

Дисциплина «Оборудование и проектирование предприятий подотрасли» ставит своей целью научить студентов обоснованно осуществлять выбор оборудования при проектировании технологического процесса; разрабатывать технологические схемы производства с аппаратурным наполнением; анализировать и оценивать условия эксплуатации, режимы работы оборудования с целью обеспечения его эффективного использования; осуществлять компоновку технологического оборудования с учетом действующих нормативов.

Основными задачами при изучении дисциплины являются:

приобретение студентами знаний по назначению, устройству, принципу действия оборудования, используемого в технологических процессах на керамических предприятиях;

освоение навыков расчета и подбора основных видов механического оборудования керамических предприятий;

освоение навыков инженерного проектирования керамических предприятий;

приобретение навыков выбора планировочных схем, объемных решений и конструкций зданий, которые не только удовлетворяли бы требованиям современных технологических процессов,  но и способствовали экономичному расходованию материальных и денежных ресурсов,  а также обеспечению нормативных санитарно-гигиенических условий в цехах,  на территории предприятий и сохранению благоприятных условий окружающей среды.

подготовка студентов к выполнению курсового и дипломного проектов.

Объектом изучения дисциплины являются классификация, назначение, устройство, конструктивные особенности, технико-эксплуатационные характеристики машин и оборудования керамических производств, современные тенденции и пути совершенствования оборудования, учет особенности технологии и свойств перерабатываемых материалов (части I), основы строительного проектирования основных и вспомогательных  производств, общие требования и состав проектной документации (часть II).

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

– классификацию, функциональное назначение машин и оборудования керамического производства;

– устройство, конструктивные особенности и технико-эксплуатационные характеристики указанных выше машин и оборудования;

– методики расчета и подбора технологического оборудования;

– современные тенденции и пути совершенствования парка оборудования;

– нормы технологического проектирования предприятий подотрасли;

– требования системы СПДС по выполнению технологических планировок и чертежей;

уметь:

– обоснованно осуществлять выбор оборудования при проектировании технологического процесса;

– использовать методы проектирования технологических процессов, обеспечивающие получение эффективных решений при строительстве или реконструкции предприятий отрасли;

– применять общие принципы выбора объемно-планировочных решений основных типов зданий и сооружений предприятий керамической промышленности;

– разработать технологические схемы производства с аппаратурным наполнением;

– анализировать и оценивать условия эксплуатации, режимы работы оборудования с целью обеспечения его эффективного использования;

– осуществлять компоновку технологического оборудования с учетом действующих нормативов.

владеть:

– навыками построения планов и разрезов одно- и многопролетных промышленных зданий;

– навыками построения генеральных планов промышленных предприятий по производству керамических изделий;

– навыками работы в программе «Компас»;

– навыками построения технологических схем производства керамических изделий различного назначения.

В перечень дисциплин, освоение которых необходимо студентам для изучения курса «Оборудование и проектирование предприятий подотрасли», следует отнести следующие:

– «Прикладная механика» (расчет реакций опор, моментов сопротивления изгиба, кручения; устройство приводов, редукторов, муфт);

– «Процессы и аппараты химической технологии» (основы теории механических процессов (дробление, помол, классификация); разделение газовых неоднородных систем);

– «Химическая технология керамики и огнеупоров» (основы процессов классификации, обогащения и измельчения сырьевых материалов).

Требования к академическим компетенциям

Студент должен отвечать следующим академическим компетенциям:

уметь работать самостоятельно и постоянно повышать свой профессиональный уровень;

уметь применять полученные базовые научно-теоретические знания для решения научных и практических задач в области создания и совершенствования инновационных технологий производства изделий из керамики;

уметь использовать технические и программные средства компьютерной техники;

уметь создавать и использовать в своей деятельности объекты интеллектуальной собственности.

Требования к профессиональным компетенциям

Студент должен отвечать следующим профессиональным компетенциям по видам деятельности и быть способным:

в производственно-технологической:

осуществлять производственную деятельность, техническую и технологическую подготовку профильных производств;

использовать современные информационные, компьютерные технологии;

владеть методами моделирования и оптимизации технологических процессов;

выбирать материалы, технологические процессы и аппараты, безопасные и оптимальные по технико-экономическим, энергетическим, экологическим и иным показателям;

контролировать состояние средств технологического оснащения, обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах, соблюдение норм производственной санитарии и противопожарной безопасности;

в проектно-конструкторской:

разрабатывать технологическую схему новых процессов производства неорганических веществ, материалов и изделий;

разрабатывать проектно-сметную и другую документации;

находить оптимальные проектные решения;

составлять договора на выполнение научно-исследовательских и проектных работ;

оценивать технический уровень и экономическую эффективность применяемых технологических решений;

в научно- исследовательской:

работать с научной, нормативно-справочной и специальной литературой в области производства керамических изделий;

анализировать и оценивать достижения науки в области производства керамических изделий;

заниматься научным анализом и совершенствованием современных производств неорганических веществ, материалов и изделий;

в организационно-управленческой:

оценивать затраты труда, результаты и качество работы исполнителей;

пользоваться глобальными информационными ресурсами;

в инновационной:

осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам развития отрасли, инновационным технологиям;

работать с научной, технической и патентной литературой;

оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность разрабатываемых технологий.

Учебным планом учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» по специальности 1–48 01 01 Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий заочной сокращенной формы получения образования на изучение дисциплины отведено всего 170 часов, в том числе 16 аудиторных. Дисциплина изучается на III и IV курсе. В 6-м семестре на нее отведено 60 часов, в том числе 4 аудиторных, в 7-м – 110 часов, в том числе 12 аудиторных.

Распределение аудиторных часов по видам занятий следующее:

лекций – 12, в том числе в 6-м семестре – 4, в 7-м семестре – 8;

практических занятий – 4 в 7-м семестре.

Форма текущей аттестации: в 7-м семестре – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел I. Оборудование керамических предприятий

  - Введение. Основные сведения о механическом оборудовании, применяемом для производства изделий из керамических материалов

Цель и задачи дисциплины, ее место и роль в подготовке инженеров-технологов для керамических и огнеупорных заводов. Основные типы используемого оборудования с учетом технологических процессов производства, свойства используемого сырья: твердость, прочность, способность к измельчению.

Оборудование для измельчения, помола, сортировки керамических материалов разной твердости и механической прочности. Назначение и способы измельчения материалов. Классификация машин для дробления и помола. Основные критерии определения параметров сырьевых материалов и керамических масс по механической прочности, твердости, коэффициенту размолоспособности и степени измельчения. Подбор и расчет применяемого оборудования.

1.2 Оборудование для дробления материалов

Теоретические основы процесса измельчения материалов. Методы измельчения твердых материалов, используемых в керамической промышленности. Дефекты в кристаллических решетках, причины их возникновения, распространения и влияния на процесс дробления. Кинетика измельчения и размолоспособность. Теории измельчения: поверхностная, объемная, обобщающая. Энергоемкость процесса измельчения. Классификация дробильно-помольных машин сухого и мокрого способов помола в открытом и замкнутом цикле.

Дробилки щековые и конусные. Назначение, классификация и область применения. Дробилки для измельчения сухих твердых материалов: щековые дробилки с простым, сложным и комбинированным движением подвижной щеки. Конструкция щековых дробилок. Расчет основных параметров щековых дробилок: угол захвата, частота вращения эксцентрикового вала, производительность, мощность электродвигателя. Конусные дробилки: конструкция, принцип работы. Дробилки крупного, среднего и мелкого дробления. Установка и эксплуатация дробилок с учетом техники безопасности и охраны окружающей среды. Расчет щековых и конусных дробилок.

Валковые дробилки. Назначение и классификация. Кинематические схемы валковых дробилок тонкого, среднего дробления и камневыделительных (дезинтеграторных, зубчатых, дырчатых). Конструкция валковых дробилок с одной парой подвижных подшипников, зубчатых с ребристыми валками, дырчатых, дезинтеграторных. Расчет основных параметров дробилок.

Бегуны. Назначение, классификация, область применения. Конструкция и принцип работы бегунов с вращающимся вертикальным валом и неподвижной чашей и с вращающейся чашей и неподвижным  вертикальным валом. Преимущества и недостатки конструкции бегунов. Бегуны сухого, полусухого и мокрого помола. Отличительные особенности конструкции. Кинематические схемы бегунов. Техника безопасности при работе на бегунах и предотвращение пылевыделения. Основные технические характеристики бегунов. Расчет основных параметров бегунов.

Глинорезки и глинорыхлители. Назначение. Конструкция глинорезок (стругачей). Принцип работы. Глинорыхлители одно- и двухвальные, стационарные и передвижные. Особенности их конструкций и принцип действия. Установка «каскад».

Дробилки ударного действия. Молотковые и роторные дробилки. Назначение. Классификация роторных и молотковых дробилок. Кинематические схемы одно- и двухроторных дробилок. Молотковые дробилки с плоскими и П-образными молотками. Основные параметры дробилок и их расчет. Способы регулирования степени измельчения. Дезинтеграторы. Назначение. Кинематическая схема. Принцип работы. Степень измельчения.

1.3 Оборудование для тонкого и сверхтонкого измельчения материалов

Шаровые мельницы периодического и непрерывного действия. Классификация мельниц по сухому и мокрому способу помола. Назначение, конструктивные схемы, принцип работы шаровых мельниц периодического и непрерывного действия, с периферийной центробежной разгрузкой, конических, трубных мельниц. Расчет основных параметров работы мельниц. Соотношение при помоле: материал, формы и размеры мелющих тел. Футеровка и ее крепление. Работа мельниц в замкнутом и открытом цикле. Расчет загрузки мельниц дискретного действия. Основные недостатки работы шаровых мельниц. Современные тенденции в разработке новых, более производительных и менее энергоемких мельниц для измельчения.

Вибрационные мельницы. Классификация и область применения. Мельницы периодического и непрерывного действия: одно- и двухкамерные, сухого и мокрого помола открытого и замкнутого цикла работы. Мельницы вихревые, струйные, дискретные, истирающие, инерционного измельчения. Конструктивные особенности, принцип работы, область применения. Способы увеличения производительности и снижения энергоемкости мельниц.

1.4 Оборудование для роспуска глинистых материалов, подачи шликеров и обезвоживания керамических масс.

Конструктивные особенности, устройство и эксплуатация фрезерно-метательных мельниц, мельниц-мешалок конструкции А.С. Сладкова, агрегата «Волгоцеммаш», турбораспускателей, пропеллерных мешалок; быстроходные и тихоходные мешалки, конструктивные особенности и принцип работы. Сравнительная оценка работы различных типов мешалок: горизонтальных, вертикальных, лопастных, пропеллерных.

Насосы. Мембранные, грязевые, гирационные насосы. Назначение, конструкция и принцип работы. Техническая характеристика.

Фильтр-прессы. Механическое оборудование для обезвоживания керамических шликеров. Фильтрование суспензий. Устройство и принцип работы фильтр-прессов. Автоматические фильтр-прессы. Проблемы  автоматизации и механизации работы фильтр-прессов. Очистка фильтров. Предотвращение загрязнения окружающей среды.

1.5 Машины для грохочения, классификации, сепарации материалов, оборудование для пылеулавливания

Сепарация материалов. Процессы грохочения: верхний и нижний класс продукта. Эффективность грохочения и влияние различных факторов на сепарацию материалов. Методы определения тонины помола и зернового состава материала. Механическая классификация. Кинематические схемы колосниковых, валковых, качающихся вибрационных и барабанных грохотов. Конструкция просеивающих элементов, грохотов. Сита для обогащения керамических суспензий. Основные конструктивные параметры.

Воздушная сепарация (сортировка). Общие сведения о процессах воздушной сортировки. Теория воздушной сепарации. Гравитационные, центробежные, роторные классификаторы. Назначение и конструкция сепараторов. Выделение частиц из горизонтального, вертикального и криволинейных потоков. Производительность аппаратов.

Гидравлическая сортировка и обогащение материалов. Общие сведения. Теория гидравлической сортировки. Классификация для машин и аппаратов. Конструкция и принцип действия моечно-сортировочных барабанов, лопастных пескомоек, сотрясательных столов, гидравлических классификаторов.

Электромагнитные и магнитные сепараторы. Общие сведения о магнитной сепарации. Назначение и область применения магнитных сепараторов. Электромагнитные шкивы и барабаны. Сепараторы с полем высокого напряжения. Стационарные и переносные электромагнитные сепараторы для жидких масс и глазурей.

Оборудование для пылеулавливания.

Устройство для выделения тонких порошков из воздушного потока и обеспыливания воздуха. Циклоны, батарейные циклоны, рукавные фильтры, электрофильтры, скрубберы. Пенный пылеулавливатель. Их назначение, устройство и принцип работы. Значение пылеулавительных агрегатов при охране труда и предупреждении загрязнения окружающей среды.

1.6 Дозаторы, питатели, транспортирующее оборудование

Оборудование для хранения и дозирования материалов. Основные сведения. Конструкция бункеров, затворов, питающих и дозирующих устройств.

Питатели: тарельчатые, ленточные, барабанные, улитковые, пластинчатые. Конструкция, принцип действия, техническая характеристика питателей. Производительность и потребляемая мощность. Весовые и объемные дозаторы, их типы и конструкции. Дозаторы для сухих материалов и жидкостей. Автоматические весовые дозаторы. Устройство и принцип  работы.

Оборудование для транспортировки материалов. Ленточные транспортеры. Конструкция, принцип работы. Основные элементы и показатели их работы. Шнековые транспортеры, элеваторы. Конструкция и принцип работы. Производительность, потребляемая мощность элеваторов. Пневмотранспорт. Назначение, устройство и принцип работы. Мостовые краны, электротельферы, кран-балки.

1.7 Оборудование для смешивания и подготовки керамических масс.

Смесители. Устройство и работа машин непрерывного действия для смешивания и увлажнения грубокерамических масс. Конструкция и принцип действия прямоточных и противоточных смесителей. Пароувлажнители. Смесители со сложным движением смешиваемого материала. Оборудование для смешивания порошковых масс и шликеров: бегунковые смесители, мешалки.

1.8 Оборудование для формования и садки полуфабриката изделий

Ленточные прессы и массомялки. Основные варианты процессов пластического формования, применяемые типы оборудования. Устройство ленточных прессов с винтовыми лопастями. Конструктивные элементы ленточных прессов: приемная коробка, корпус, лопастной винт, прессовая головка, мундштук. Вертикальные ленточные вакуумные и безшнековые прессы. Массомялки, их назначение и принцип работы.

Штемпельные прессы для пластического формования.

Полуавтоматы для формования изделий  тонкой керамики.

Автоматы-садчики. Автоматы-садчики кирпича на сушильные и обжиговые вагонетки. Кинематическая схема и принцип работы.

Оборудование для прессования изделий из порошкообразных керамических масс. Особенности и схемы  прессования изделий из порошков. Пресса полусухого прессования и их классификация. Характеристика механических коленорычажных, гидравлических, фрикционных и допрессовочных прессов. Прессующие, выталкивающие, засыпные механизмы прессов. Влияние параметров прессования, степени сжатия на плотность сырца. Применение двухстороннего прессования, подвижной формы и ступенчатого прессования. Основные причины появления брака и методы устранения. Особенности гидростатического и квазистатического прессования. Схема установки. Применение неподвижных и эластичных кернов.

Оборудование для литья керамических изделий. Классификация методов литья, применяемых в керамической технологии. Оборудование литейных цехов по производству санитарных керамических изделий. Стенды для литья, машины для литья под давлением. Карусельные машины для отливки тонкостенных изделий.

Оборудование для горячего литья термопластических шликеров. Оборудование для обточки, глазурования и декорирования. Техника безопасности при работе на машинах для литья.

Раздел II.   Проектирование  керамических предприятий

Введение

Цель и задачи раздела дисциплины, ее место и роль в подготовке инженеров-технологов для заводов по производству керамических изделий. Строительство, реконструкция и техническое переоснащение промышленных предприятий с целью расширения и совершенствования производства, освоения выпуска новых видов продукции.

2.1 Организация проектирования

Виды проектов. Стадии проектирования. Структура и задачи проектных организаций. Связь строительного проектирования с научными исследованиями. Методы проектирования. Система нормативных документов в строительстве. Охрана окружающей среды в проектах.

Современные методы проектирования. Система автоматизированного проектирования  с помощью ЭВМ.

2.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения промышленных зданий и сооружений

Требования, предъявляемые к промышленным зданиям. Классификация промышленных зданий. Классификация зданий по степени огнестойкости и долговечности. Классификация зданий и помещений по пожароопасным зонам, по взрывной, пожарной и взрывопожарной характеристике. Классификация процессов по санитарной характеристике и зрительному характеру работ.

Основные принципы проектирования промышленных зданий. Система проектной документации для строительства. Понятие о пролете, шаге и сетке колонн. Единая модульная система. Типизация и унификация секций, пролетов и конструкций промышленных зданий, их конструктивные решения. Правила привязки колонн и стен к разбивочным осям. Объемно-планировочные решения промышленных зданий.

Конструктивные решения промышленных зданий. Основания и фундаменты. Каркасы одно- и многоэтажных промышленных зданий. Стены и перегородки. Перекрытия и полы. Крыши, покрытия, кровли. Лестницы, лифты, окна, фонари, двери, ворота. Экономические факторы проектирования керамических предприятий, технико-экономическая оценка промышленных зданий.

2.3 Нормы технологического проектирования предприятий

Нормы проектирования предприятий по производству керамических изделий. Правила оформления схем промышленных зданий. Последовательность выполнения чертежей планов и их оформление. Правила оформления разрезов промышленных зданий. Разработка плана расстановки технологического оборудования и поэтажных планировок. Проектирование бункеров, закромов, силосов, галерей, открытых площадок, газгольдеров, градирен и дымовых труб. Подъемно-транспортное оборудование и его установка.

Размещение и объемно-планировочные решения вспомогательных производств. Бытовые помещения и устройства. Пункты питания. Здравпункты. Административно-бытовые помещения.

2.4 Проектирование генерального плана промышленного предприятия

Выбор района и пункта строительства. Генеральный и ситуационный планы. Основные этапы проектирования  генплана предприятия. Разбивочный план, план благоустройства. «Красная» линия и условная граница территории. Условные графические обозначения, применяемые на генеральных планах. Разрыв между зданиями. Блокировка цехов. Зонирование территории. Роза ветров. Санитарно-защитная зона. Застройка территории. Транспортные коммуникации. Тротуары. Размещение инженерно-технических сетей. Благоустройство и озеленение территории предприятия. Технико-экономические показатели по генплану промышленного предприятия.

Содержание и оформление чертежей генерального плана.

Учебно-методическая карта дисциплины «Оборудование и проектирование предприятий подотрасли»

(заочная сокращенная форма обучения)

| Номер раздела, темы | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов | Управляемая самостоятельная работа студента | Форма контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 семестр |
| 1 | Оборудование керамических предприятий | 9 | 2 | 88 |  |
|  | 1.1 Введение. Основные сведения о механическом оборудовании, применяемом для производства изделий из керамических материалов Цель и задачи дисциплины, ее место и роль в подготовке инженеров-технологов для керамических и огнеупорных заводов. Основные типы используемого оборудования с учетом технологических процессов производства, свойства используемого сырья: твердость, прочность, способность к измельчению. Оборудование для измельчения, помола, сортировки керамических материалов разной твердости и механической прочности. Назначение и способы измельчения материалов. Классификация машин для дробления и помола. Основные критерии определения параметров сырьевых материалов и керамических масс по механической прочности, твердости, коэффициенту размолоспособности и степени измельчения. Подбор и расчет применяемого оборудования. | 1 | – | 5 | Опрос экзамене |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1.2 Оборудование для дробления материалов Теоретические основы процесса измельчения материалов. Методы измельчения твердых материалов, используемых в керамической промышленности. Дефекты в кристаллических решетках, причины их возникновения, распространения и влияния на процесс дробления. Кинетика измельчения и размолоспособность. Теории измельчения: поверхностная, объемная, обобщающая. Энергоемкость процесса измельчения. Классификация дробильно-помольных машин сухого и мокрого способов помола в открытом и замкнутом цикле. Дробилки щековые и конусные. Назначение, классификация и область применения. Дробилки для измельчения сухих твердых материалов: щековые дробилки с простым, сложным и комбинированным движением подвижной щеки. Конструкция щековых дробилок. Расчет основных параметров щековых дробилок: угол захвата, частота вращения эксцентрикового вала, производительность, мощность электродвигателя. Конусные дробилки: конструкция, принцип работы. Дробилки крупного, среднего и мелкого дробления. Установка и эксплуатация дробилок с учетом техники безопасности и охраны окружающей среды. Расчет щековых и конусных дробилок. Валковые дробилки. Назначение и классификация. Кинематические схемы валковых дробилок тонкого, среднего дробления и камневыделительных (дезинтеграторных, зубчатых, дырчатых). Конструкция валковых дробилок с одной парой подвижных подшипников, зубчатых с ребристыми валками, дырчатых, дезинтеграторных. Расчет основных параметров дробилок. Бегуны. Назначение, классификация, область применения. Конструкция и принцип работы бегунов с вращающимся вертикальным валом и неподвижной чашей и с вращающейся чашей и неподвижным вертикальным валом. Преимущества и недостатки конструкции бегунов. Бегуны сухого, полусухого и мокрого помола. Отличительные особенности конструкции. Кинематические схемы бегунов. Техника безопасности при работе на бегунах и предотвращение пылевыделения. Основные технические характеристики бегунов. Расчет основных параметров бегунов. | 2 | – | 20 | Опрос экзамене |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Глинорезки и глинорыхлители. Назначение. Конструкция глинорезок (стругачей). Принцип работы. Глинорыхлители одно- и двухвальные, стационарные и передвижные. Особенности их конструкций и принцип действия. Установка «каскад». Дробилки ударного действия. Молотковые и роторные дробилки. Назначение. Классификация роторных и молотковых дробилок. Кинематические схемы одно- и двухроторных дробилок. Молотковые дробилки с плоскими и П-образными молотками. Основные параметры дробилок и их расчет. Способы регулирования степени измельчения. Дезинтеграторы. Назначение. Кинематическая схема. Принцип работы. Степень измельчения. |  |  |  |  |
|  | 1.3 Оборудование для тонкого и сверхтонкого измельчения материалов Шаровые мельницы периодического и непрерывного действия. Классификация мельниц по сухому и мокрому способу помола. Назначение, конструктивные схемы, принцип работы шаровых мельниц периодического и непрерывного действия, с периферийной центробежной разгрузкой, конических, трубных мельниц. Расчет основных параметров работы мельниц. Соотношение при помоле: материал, формы и размеры мелющих тел. Футеровка и ее крепление. Работа мельниц в замкнутом и открытом цикле. Расчет загрузки мельниц дискретного действия. Основные недостатки работы шаровых мельниц. Современные тенденции в разработке новых, более производительных и менее энергоемких мельниц для измельчения. Вибрационные мельницы. Классификация и область применения. Мельницы периодического и непрерывного действия: одно- и двухкамерные, сухого и мокрого помола открытого и замкнутого цикла работы. Мельницы вихревые, струйные, дискретные, истирающие, инерционного измельчения. Конструктивные особенности, принцип работы, область применения. Способы увеличения производительности и снижения энергоемкости мельниц. | 1 | – | 10 | Опрос на экзамене |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 семестр |
|  | 1.4 Оборудование для роспуска глинистых материалов, подачи шликеров и обезвоживания керамических масс. Конструктивные особенности, устройство и эксплуатация фрезерно-метательных мельниц, мельниц-мешалок конструкции А.С. Сладкова, агрегата «Волгоцеммаш», турбораспускателей, пропеллерных мешалок; быстроходные и тихоходные мешалки, конструктивные особенности и принцип работы. Сравнительная оценка работы различных типов мешалок: горизонтальных, вертикальных, лопастных, пропеллерных. Насосы. Мембранные, грязевые, гирационные насосы. Назначение, конструкция и принцип работы. Техническая характеристика. Фильтр-прессы. Механическое оборудование для обезвоживания керамических шликеров. Фильтрование суспензий. Устройство и принцип работы фильтр-прессов. Автоматические фильтр-прессы. Проблемы автоматизации и механизации работы фильтр-прессов. Очистка фильтров. Предотвращение загрязнения окружающей среды. | 1 | 1 | 10 | Опрос на практических занятиях и экзамене |
|  | 1.5 Машины для грохочения, классификации, сепарации материалов, оборудование для пылеулавливания Сепарация материалов. Процессы грохочения: верхний и нижний класс продукта. Эффективность грохочения и влияние различных факторов на сепарацию материалов. Методы определения тонины помола и зернового состава материала. Механическая классификация. Кинематические схемы колосниковых, валковых, качающихся вибрационных и барабанных грохотов. Конструкция просеивающих элементов, грохотов. Сита для обогащения керамических суспензий. Основные конструктивные параметры. Воздушная сепарация (сортировка). Общие сведения о процессах воздушной сортировки. Теория воздушной сепарации. Гравитационные, центробежные, роторные классификаторы. Назначение и конструкция сепараторов. Выделение частиц из горизонтального, вертикального и криволинейных потоков. Производительность аппаратов. | 1 | – | 10 | Опрос на экзамене |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Гидравлическая сортировка и обогащение материалов. Общие сведения. Теория гидравлической сортировки. Классификация для машин и аппаратов. Конструкция и принцип действия моечно-сортировочных барабанов, лопастных пескомоек, сотрясательных столов, гидравлических классификаторов. Электромагнитные и магнитные сепараторы. Общие сведения о магнитной сепарации. Назначение и область применения магнитных сепараторов. Электромагнитные шкивы и барабаны. Сепараторы с полем высокого напряжения. Стационарные и переносные электромагнитные сепараторы для жидких масс и глазурей. Оборудование для пылеулавливания. Устройство для выделения тонких порошков из воздушного потока и обеспыливания воздуха. Циклоны, батарейные циклоны, рукавные фильтры, электрофильтры, скрубберы. Пенный пылеулавливатель. Их назначение, устройство и принцип работы. Значение пылеулавительных агрегатов при охране труда и предупреждении загрязнения окружающей среды. |  |  |  |  |
|  | 1.6 Дозаторы, питатели, транспортирующее оборудование Оборудование для хранения и дозирования материалов. Основные сведения. Конструкция бункеров, затворов, питающих и дозирующих устройств. Питатели: тарельчатые, ленточные, барабанные, улитковые, пластинчатые. Конструкция, принцип действия, техническая характеристика питателей. Производительность и потребляемая мощность. Весовые и объемные дозаторы, их типы и конструкции. Дозаторы для сухих материалов и жидкостей. Автоматические весовые дозаторы. Устройство и принцип работы. Оборудование для транспортировки материалов. Ленточные транспортеры. Конструкция, принцип работы. Основные элементы и показатели их работы. Шнековые транспортеры, элеваторы. Конструкция и принцип работы. Производительность, потребляемая мощность элеваторов. Пневмотранспорт. Назначение, устройство и принцип работы. Мостовые краны, электротельферы, кран-балки. | 1 | 1 | 10 | Опрос на практических занятиях и экзамене |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1.7 Оборудование для смешивания и подготовки керамических масс. Смесители. Устройство и работа машин непрерывного действия для смешивания и увлажнения грубокерамических масс. Конструкция и принцип действия прямоточных и противоточных смесителей. Пароувлажнители. Смесители со сложным движением смешиваемого материала. Оборудование для смешивания порошковых масс и шликеров: бегунковые смесители, мешалки. | 1 | – | 8 | Опрос на экзамене |
|  | 1.8 Оборудование для формования и садки полуфабриката изделий Ленточные прессы и массомялки. Основные варианты процессов пластического формования, применяемые типы оборудования. Устройство ленточных прессов с винтовыми лопастями. Конструктивные элементы ленточных прессов: приемная коробка, корпус, лопастной винт, прессовая головка, мундштук. Вертикальные ленточные вакуумные и безшнековые прессы. Массомялки, их назначение и принцип работы. Штемпельные прессы для пластического формования. Полуавтоматы для формования изделий тонкой керамики. Автоматы-садчики. Автоматы-садчики кирпича на сушильные и обжиговые вагонетки. Кинематическая схема и принцип работы. Оборудование для прессования изделий из порошкообразных керамических масс. Особенности и схемы прессования изделий из порошков. Пресса полусухого прессования и их классификация. Характеристика механических коленорычажных, гидравлических, фрикционных и допрессовочных прессов. Прессующие, выталкивающие, засыпные механизмы прессов. Влияние параметров прессования, степени сжатия на плотность сырца. Применение двухстороннего прессования, подвижной формы и ступенчатого прессования. Основные причины появления брака и методы устранения. Особенности гидростатического и квазистатического прессования. Схема установки. Применение неподвижных и эластичных кернов. Оборудование для литья керамических изделий. Классификация методов литья, применяемых в керамической технологии. Оборудование литейных цехов по производству санитарных керамических изделий. Стенды для литья, машины для литья под давлением. Карусельные машины для отливки тонкостенных изделий. | 1 | – | 15 | Опрос на экзамене |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Оборудование для горячего литья термопластических шликеров. Оборудование для обточки, глазурования и декорирования. Техника безопасности при работе на машинах для литья. |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование керамических предприятий | 3 | 2 | 66 |  |
|  | Введение. Цель и задачи раздела дисциплины, ее место и роль в подготовке инженеров-технологов для заводов по производству керамических изделий. Строительство, реконструкция и техническое переоснащение промышленных предприятий с целью расширения и совершенствования производства, освоения выпуска новых видов продукции. 2.1 Организация проектирования. Виды проектов. Стадии проектирования. Структура и задачи проектных организаций. Связь строительного проектирования с научными исследованиями. Методы проектирования. Система нормативных документов в строительстве. Охрана окружающей среды в проектах. Современные методы проектирования. Система автоматизированного проектирования с помощью ЭВМ. 2.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения промышленных зданий и сооружений. Требования, предъявляемые к промышленным зданиям. Классификация промышленных зданий. Классификация зданий по степени огнестойкости и долговечности. Классификация зданий и помещений по пожароопасным зонам, по взрывной, пожарной и взрывопожарной характеристике. Классификация процессов по санитарной характеристике и зрительному характеру работ. Основные принципы проектирования промышленных зданий. Система проектной документации для строительства. Понятие о пролете, шаге и сетке колонн. Единая модульная система. Типизация и унификация секций, пролетов и конструкций промышленных зданий, их конструктивные решения. Правила привязки колонн и стен к разбивочным осям. Объемно-планировочные решения промышленных зданий. Конструктивные решения промышленных зданий. Основания и фундаменты. Каркасы одно- и многоэтажных промышленных зданий. Колонны промышленных зданий. Стены и перегородки. Перекрытия и полы. Крыши, покрытия, кровли. Лестницы, лифты, окна, фонари, двери, ворота. | 1 | – | 26 | Опрос на экзамене |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3 Нормы технологического проектирования предприятий. Нормы проектирования предприятий по производству керамических изделий. Правила оформления схем промышленных зданий. Последовательность выполнения чертежей планов и их оформление. Правила оформления разрезов промышленных зданий. Разработка плана расстановки технологического оборудования и поэтажных планировок. Проектирование бункеров, закромов, силосов, галерей, открытых площадок, газгольдеров, градирен и дымовых труб. Экономические факторы проектирования керамических предприятий, технико-экономическая оценка промышленных зданий. Вспомогательные здания и помещения. Размещение и объемно-планировочные решения вспомогательных производств. Бытовые помещения и устройства. Пункты питания. Здравпункты. Административно-бытовые помещения. | 1 | 1 | 20 | Опрос на практических занятиях и экзамене |
|  | 2.4 Проектирование генерального плана промышленного предприятия. Выбор района и пункта строительства. Генеральный и ситуационный планы. Основные этапы проектирования генплана предприятия. Разбивочный план, план благоустройства. «Красная» линия и условная граница территории. Условные графические обозначения, применяемые на генеральных планах. Разрыв между зданиями. Блокировка цехов. Зонирование территории. Роза ветров. Санитарно-защитная зона. Застройка территории. Транспортные коммуникации. Тротуары. Размещение инженерно-технических сетей. Благоустройство и озеленение территории предприятия. Технико-экономические показатели по генплану промышленного предприятия. Содержание и оформление чертежей генерального плана. | 1 | 1 | 20 | Опрос на практических занятиях и экзамене |
|  | ИТОГО | 12 | 4 | 154 |  |

# Информационно–методическая часть

Примерная тематика практических занятий

по разделу I.  Оборудование керамических предприятий

1. Конструкция валковых дробилок, расчет основных параметров дробилок.

2. Бегуны сухого, полусухого и мокрого помола. Отличительные особенности конструкции. Расчет основных параметров бегунов.

3. Дробилки щековые и конусные. Расчет основных параметров дробилок.

4. Глинорезки и глинорыхлители. Конструкция глинорезок (стругачей), принцип работы, подбор.

5. Молотковые и роторные дробилки.  Основные параметры дробилок и их расчет.

6. Шаровые мельницы периодического и непрерывного действия. Расчет основных параметров работы мельниц.

7. Расчет  объема бункеров для хранения сыпучих материалов.

8. Оборудование для транспортировки материалов. Ленточные транспортеры. Конструкция, принцип работы, расчет.

9. Смесители. Устройство и работа машин непрерывного действия для смешивания и увлажнения грубокерамических масс, расчет и подбор оборудования.

10. Мембранные насосы, принцип действия, подбор. Устройство и принцип функционирования вакуум-прессов, подбор оборудования.

Примерная тематика практических занятий по разделу «Проектирование

керамических предприятий»

1. Согласно заданию изобразить план промышленного многопролетного здания.

2. Изобразить графически поперечный разрез промышленного здания с мостовым краном.

3. Выполнить продольный разрез промышленного здания.

4. Изобразить графически предложенное технологическое оборудование и выполнить его размещение на плане и разрезах промышленного предприятия.

5. Выполнить элемент генерального плана проектируемого предприятия, в состав которого входят три самостоятельных здания.

Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов, осуществляемая вне аудитории (в библиотеке, научной лаборатории, в домашних условиях и т.д.) без контакта с преподавателем включает в себя подготовку к аудиторным занятиям (лекционным и практическим) и выполнение соответствующих заданий:

## – проработку лекционного материала;

## – работу с учебной и научной литературой при изучении разделов лекционного курса;

## – конспектирование учебной литературы;

– подготовку к выполнению практических работ;

– подготовку к опросам на практических занятиях;

## – подготовку к экзамену;

– выполнение индивидуальных заданий.

## Средства диагностики результатов учебной деятельности

Для оценки усвоения учебного материала студентами рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

– проведений текущих опросов по отдельным темам;

– выполнение индивидуальных заданий;

– сдача экзамена.

1 Перечень рекомендуемой литературы

| № | Название учебников и учебных пособий, год издания | Авторы | Кол-во экз. в библиотеке (на кафедре) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | а) Основная |  |  |
| 1 | Машины и оборудование для заводов по производству керамики и огнеупоров. – М.: Высшая школа, 1979. | А.П. Ильевич | 35 |
| 2 | Машины и автоматические линии для производства тонкой керамики. – М.: Машиностроение, 1979 | И.А. Булавин | 127 |
| 3 | Механическое оборудование керамических заводов. – М.: Машиностроение, 1982 | И.В. Бахтиловский, В.П. Барыбин, Н.С. Гаврилов | 52 |
| 4 | Оборудование керамических заводов. – Мн.: БГТУ, 2006 | И.В. Пищ | 50 |
| 5 | Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. – М.: Высшая школа, 1971 | М.Л. Сапожников | 5 |
| 6 | Примеры и задачи по механическому оборудованию заводов. – М.: Высшая школа, 1975 | Г.С. Константопуло | 53 |
| 7 | Оборудование предприятий керамики и огнеупоров. Методические указания по расчету и подбору оборудования. – Минск : БГТУ, 1999 | И.В. Пищ | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Оборудование для хранения и транспортирования сырьевых материалов и стекольных шихт. – Минск: БГТУ, 2004. | И.М. Терещенко, Ю.Г. Павлюкевич | 50 |
| 9 | Основы строительного дела. – М.: Высшая школа, 1994. | А.С. Щербаков | 1 |
| 10 | Строительное проектирование химических предприятий, 1977. | В.А. Макаревич | 17 |
| 11 | Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зданий. – М.: Стройиздат, 1980. | Р.П. Трепененков | 92 |
| 12 | Основы проектирования гражданских и промышленных зданий. – М.: Стройиздат, 1980. | Б.Я. Орловский, А.А. Магай | 4 |
| 13 | Конструирование промышленных зданий и сооружений, 1976. | И.А. Шерешевский | 3 |
| 14 | Основы строительного дела. – М.: Высшая школа, 1968. | А.Г. Кузнецов | 8 |
| 15 | ТКП 45-3.02-90-2008 (02250). Производственные здания. Строительные нормы проектирования. – Минск: Мин-во строит. и архитектуры РБ, 2008. | – | ЭР |
| 16 | Основы строительного дела. – М.: Высшая школа, 1990. | В.В. Путилин | 30 |
|  | б) Дополнительная |  |  |
| 17 | Механическое транспортное оборудование. – М.: Металлургия, 1981. | П.И. Галкин | 8 |
| 18 | Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. – М.: Машиностроение, 1981. | В.А. Бауман, Б.В. Клушанцев, В.Д. Мартынов | 12 |
| 19 | Измельчение в химической промышленности. – М.: Машиностроение, 1983. | П.М. Сиденко | 44 |
| 20 | Аппараты для смешивания сыпучих материалов. – М.: Машиностроение, 1973. | П.И. Макаров | 10 |
| 21 | Механическое оборудование для производства строительных материалов и изделий. – М.: Высшая школа, 1987. | А.П. Борщевский, А.Г. Ильин | 30 |
| 22 | Технология керамического кирпича.– Минск: БГТУ, 2014. | И.В. Пищ, Р.Ю. Попов | 80 |
| 23 | Справочник по оборудованию заводов строительных материалов. – М.: Стройиздат, 1970. | М.Я. Сапожников, Н.Я. Дроздов | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Производство керамических и огнеупорных изделий. Курсовое проектирование.– Минск: БГТУ, 2016 | И.А. Левицкий, Е.М. Дятлова, Р.Ю. Попов | 70 |
| 25 | Основы строительного дела и санитарной техники. – М.: Высшая школа, 1965. | А.Г. Панютин | 15 |
| 26 | ТКП 45-7.02-174-2009 - Производство кирпича и камней керамических. Нормы технологического проектирования предприятий | – | ЭР |
| 27 | СТП 001-2010. Проекты (работы) дипломные. Требования и порядок подготовки, представления к защите и защиты. Введен в действие 03.03.2010 г. – Минск: БГТУ, 2010. | И.М. Жарский [и др.] | 1475 |
| 28 | Основы строительного дела. – М.: Высшая школа, 1966. | Р.И. Трепененков | 5 |

Протокол согласования учебной программы по изучаемой учебной дисциплине с другими дисциплинами специальности

| Название дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
| Химическая технология керамики и огнеупоров | Кафедра технологии стекла и керамики |  |  |
| Технология тонкой и технической керамики | Кафедра технологии стекла и керамики |  |  |
| Машины и оборудование предприятий строительных материалов | Кафедра машин и аппаратов химических и строительных производств |  |  |

Заведующий кафедрой технологии

стекла и керамики, к.т.н., доцент 					Ю.Г. Павлюкевич