Лабораторная работа № 1.2. Анализ карбонатного сырья

Цель работы: освоить методики анализа карбонатного сырья.

Анализ соды.

Определение влажности соды.

В двух (параллельные пробы) тщательно вымытых, высушенных и предварительно взвешенных бюксах на аналитических весах отвешивают точные навески (порядка 1,5-2 г) порошка исследуемого материала (все операции взвешивания при химическом анализе производятся на аналитических весах с точностью до 4-го знака после запятой). Бюксы с материалами помещают под сушильную ракету при температуре 105-110°С в течение 2 ч. Высушивание производится до постоянного веса, т.е. после первого высушивания бюксы с пробами взвешиваются и вновь помещаются на 1ч под сушильную ракету. Эта операция повторяется до тех пор, пока не будет достигнута постоянная масса (допустимы небольшие колебания в четвертом знаке после

запятой). Взвешивание должно производиться после полного остывания бюксов в эксикаторах.

Содержание гигроскопической влаги (влажность) вычисляется по формуле:

W=(т – т1)/т 100

где W – содержание гигроскопической влаги в исследуемом материале (влажность), %;

т – масса исходной пробы до взвешивания, г;

т1 – масса пробы после высушивания, г.

Определение общей щелочности соды в пересчете на Na2O.

Навеску соды около 0,7 г помещают в коническую колбу, растворяют в 50 мл дистиллированной воды, слегка подогревают и, охладив, отфильтровывают нерастворимый осадок.

Фильтрат с промывными водами титруют 0,5 н HCl в присутствии метилового оранжевого до слабо-розового окрашивания раствора.

Общую щелочность в пересчете на Na2O вычисляют по формуле:

Pщ= σ·К·0,0155·100/m(100–W)

где Pщ – общая щелочность в пересчете на Na2O, %;

σ – количество миллилитров 0,5 н титрованного раствора НСl, пошедшего на титрование;

К – коэффициент нормальности рабочего 0,5 н раствора HCl по отношению к строго 0,5 н раствору;

0,0155 – титр строго 0,5 н раствора HCl, выраженный в г Na2O;

m – навеска соды, г;

W – содержание гигроскопической влаги, %.

Анализ мела, известняка, доломита.

Определение влажности материала. Производится по вышеуказанной методике для соды.

Определение потерь при прокаливании.

Навеску исходного материала (задается преподавателем) около 1 г в фарфоровом тигле помещают в муфельную печь при температуре 950-1000°С и выдерживают при этой температуре не менее 1ч. Затем тигель с навеской охлаждают до комнатной температуры, взвешивают и повторяют прокаливание в течение 30 мин. Если при двух последовательных взвешиваниях пробы ее вес не изменился, испытания считают завершенными.

Потери при прокаливании ппп, %, вычисляют по формуле:

ППП=100·( m1 – m2)/m

где m1– масса фарфорового тигля с навеской до прокаливания, г;

т2 – масса фарфорового тигля с навеской после прокаливания, г;

т – масса навески, высушенной при температуре 105-110°С, г.

Определение общего содержания карбонатов кальция и магния.

Для определения общего количества карбонатов кальция и магния (в пересчете на СаСО3) берут навеску карбонатной породы около 0,5 г (но не более 0,55 г) и обрабатывают 25 мл дистиллированной воды. Добавив затем точно 25 мл 0,5н HCl, коническую колбу при перемешивании доводят до кипения. Кипятят раствор 1-2 мин. При этом все крупные частицы доломита или известняка должны прореагировать с соляной кислотой до полного разложения карбонатов. Помогает этому легкое разминание частиц стеклянной палочкой. Обмыв стекло, стенки конической колбы и палочку струей воды из промывалки, избыток раствора HCl оттитровывают по метиловому оранжевому 0,5 н NaOH.

w(СаСО3 + MgСО3) = (σ · K1 – σ' ·K2)·T·100/g

где m - содержание карбонатов кальция и магния в пересчете на СаСО3, %;

σ – количество (мл) 0,5 н раствора CHl, взятое для перевода карбонатов кальция и магния в хлориды (25 мл);

K1 =1- коэффициент нормальности раствора HCl по отношению к строго 0,5н и раствору HCl;

σ' – количество (мл) 0,5н раствора NaOH, затраченное на титрование избытка 0,5 н раствора HCl;

K2 =1– коэффициент нормальности рабочего 0,5н раствора  NaOH по отношению к строго 0,5н раствору HCl;

Т – титр строго 0,5н HCl, выраженный в СаСО3 (Т = 0,025023); g – навеска пробы доломита или известняка, г.

Обработка результатов и составление отчета.

После окончания работы на основании полученных результатов сделать вывод о пригодности исследуемого сырья для производства силикатных материалов. Все расчеты рекомендуется производить не на отдельных листах бумаги, а в черновой части журнала, т. к. это помогает легко найти возможную ошибку при расчетах.

Литература:

1. Пащенко А. А., Сербин В. П., Старчевская Е. А. Вяжущие материалы. - Киев: Вища школа, 1985. - 489 с.

2. Бутт Ю. М., Тимашев В. В. Практикум по химической технологии вяжущих материалов. - М.: Высшая школа, 1973. - 503 с.

3.  Волженский А. В., Буров Ю. С, Колокольников В.С. Минеральные вяжущие вещества. - М.: Стройиздат, 1979. - С. 176 -189.

Контрольные вопросы:

1.  Классификация сырья для производства известковых вяжущих веществ.

2.  Физические  свойства  сырья: твердость, хрупкость, прочность, плотность, влажность.

3.  Влияние свойств сырья на качество извести.

4.  Примеси в карбонатном сырье и их влияние на процесс обжига.

5.  Подготовка карбонатного сырья к обжигу в различных печах.