Лабораторная работа 2.2. Исследование керамических масс

Цель работы: определить нормальную консистенцию керамической массы

Подготовка пластического теста для определения нормальной консистенции. 300 г высушенной и измельченной до частиц размером 1-3 мм глины помещают в фарфоровую ступку и замачивают водой, прибавляя ее постепенно в 2-3 приема при непрерывном перемешивании вручную, пока глина не приобретет нормальную рабочую консистенцию, которую проверяют на приборе Вика, который имеет цилиндрический металлический стрежень, свободно перемещающийся в станине. Для закрепления стержня на требуемой высоте имеется стопорное устройство. Образец для контроля нормальной консистенции глиняного теста изготовляют в металлической форме в виде цилиндра высотой 50 и диаметром 35 мм.

Нормальная рабочая консистенция глиняного теста соответствует опусканию иглы прибора на глубину 4 см в течение 5 мин.

Для определения величины нормальной консистенции отбирают совсем небольшую навеску материала, скатывают маленький шарик и помещают в металлический бокс, взвешивают и высушивают до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 105-110 °С.

Высушенную    пробу    охлаждают    в    эксикаторе и взвешивают. Расчет влажности (%) производят по формулам

Wа = 100·( q1- q2)/ q2

где Wа - абсолютная влажность, %; q1 - масса влажной навески (без массы бюкса), г; q2 - масса абсолютно сухой навески (без массы бюкса), г.

Результаты определений записываются в табл. 1.

Таблица 1

Определение формовочной влажности

| Наиме-нование сырья | Номер бюкса | Масса, г | Абсолютная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сухого бюкса | Влажной навески с бюксом | Сухой навески с бюксом | Влажной навески | Сухой навески |  |

Формование керамических образцов. Образцы изготавливают из теста нормальной рабочей консистенции. Для изготовления образцов применяют разборные металлические формы, предварительно смазанные машинным маслом. Форму помещают на влажную ткань, после чего в нее закладывают тесто (немного больше объема формы) и уплотняют его деревянным молотком. Избыток теста срезают вровень с краями формы и поверхность заглаживают увлажненным ножом. Отформованные образцы освобождают от форм и на их лицевую поверхность шаблоном наносят усадочные метки размером 50 мм, а на другой стороне образца делают маркировку. Образцы взвешивают с точностью до 0,01 г, покрывают листом бумаги и хранят на воздухе для последующих испытаний. Количество и характеристика лабораторных образцов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Количество и характеристика лабораторных образцов, формуемых из керамической массы

| Форма образца | Наименование образца | Размеры, мм | Масса, г | Кол-во (наименьшее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плитки | Определение коэффициента чувствительности к сушке. Определение линейной усадки и водопоглащения | 60х30х 15 50х50х 15 | 50 50 | 6 3 |

Литература

1.	Общая     технология     силикатов      /     Под      общей     редакцией
А.А. Пащенко – Киев: Вища школа, 1983. – 408 с.

2.	Артамонова М.В., Рабухин А.И., Савельев В.Г. Практикум по
общей технологии силикатов. – М.: Стройиздат, 1996. – 280 с.

Контрольные вопросы

- Способы приготовления керамических масс.

- Подготовка керамических масс.

- Керамические пресс-порошки.

- Пластические керамические массы.