Лабораторная работа 2.4. Расчет и получение стекольных шихт

Цель работы: освоить методику расчета стекольной шихты для получения неокрашенных и окрашенных стекол.

При расчете состава шихты исходят из заданного химического состава стекла, выраженного в весовых или молекулярных процентах, в молекулярной форме (числе молей), а также химического состава сырьевых материалов, применяемых для варки стекла.

При расчете шихты допускают, что стекло образуется только из окислов, а ангидриты соответствующих кислот и вода в результате термической диссоциации полностью улетучиваются. Допускают также, что летучесть самих окислов незначительна.

В действительности, при варке стекла разложение углекислых и азотокислых солей происходит достаточно полно; разложение сульфатов обычно полностью не завершается, но их количество незначительно, поэтому им пренебрегают. Потери борного ангидрида, фтора и некоторых других материалов более значительны, и их необходимо учитывать при расчетах. В среднем, в процессе варки стекла в промышленных стекловаренных печах улетучивается следующее количество окислов (в %): B2O3 – 15; PbO – 1,4; ZnO – 4; K2O – 12; Na2O – 3,2 и F2 – 30.

Обычно шихту рассчитывают на 100 вес. ч. песка или на 100 вес. ч. стекломассы. Второй метод предпочтителен, т. к. дает более ясное представление о составе стекла, а в условиях производства значительно упрощает калькуляцию себестоимости готовой стекломассы.

Пример. Расчет шихты для варки листового оконного стекла.

Допустим, что необходимо рассчитать шихту для варки стекла следующего химического состава (в масс. %): SiO2 – 71,0; Al2O3 – 1,5; CaO – 8,5; MgO – 3,5; Na2O – 15,5. Химический состав сырьевых материалов, что используются для введения в состав шихты этих оксидов, приведен в табл. 23.

Таблица 23

Химический состав сырьевых материалов

| Сырьевые материалы | Содержание оксидов, масс. % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Na2O | CaO | MgO | Al2O3 | Fe2O3 | ППП |
| Песок | 98,95 | - | 0,56 | - | 0,64 | 0,13 | 0,11 |
| Сода | - | 57,20 | - | - | - | - | 42,8 |
| Мел | 1,47 | - | 53,9 | - | - | 0,60 | 43,9 |
| Доломит | 3,20 | - | 27,06 | 19,62 | 2,57 | 0,53 | 47,77 |
| Технический глинозем | 0,40 | - | 0,35 | - | 97,90 | 0,05 | 1,29 |

Чтобы определить необходимое количество каждого материала в составе шихты, составляют расчетные уравнения. Количество таких уравнений равно числу оксидов, содержащихся в стекле.

Составляем уравнение для определения содержания в стекле SiO2. Для этого обозначим:

количество песка – х;

количество доломита – у;

количество технического глинозема – z;

количество соды – t;

количество мела – g.

SiO2 вводят в стекло с помощью песка, при этом на 100 мас. ч. стекломассы с песком будет введено (0,9895х) SiO2. Кроме того, SiO2 будет введен в шихту с мелом (0,0147g), с доломитом (0,032у) и с техническим глиноземом (0,004z).

В 100 мас. ч. стекломассы должно быть 71 мас. ч. SiO2, то для SiO2 уравнение имеет следующий вид:

71 = 0,9895х + 0,0147g + 0,032у + 0,004z.

Таким образом, составляем уравнения и для других оксидов, входящих в состав стекла.

Для СаО

8,5 = + 0,539g + 0,2706у + 0,0058х 0,0035z

Для Al2O3

Для MgO Для Na2O

1,5 = 0,979z + 0,0257у + 0,0064х    3,5=0,1962у;

15,5 = 0,572t;

Содержание Fe2O3 не задается, поэтому для оксида железа уравнение не составляется.

Решая уравнения, находим значения неизвестных

х = 71,09; у = 17,84; z = 0,60; g = 6,08; t = 27,10.

В процессе варки улетучивается 3,2% соды, поэтому количество ее нужно соответственно увеличить.

27,1 • 1,032 = 27,97 мас. ч.

Таким образом, в состав шихты на 100 мас. ч. стекломассы необходимо ввести:

песка	 71,09;

доломита	 17,84;

технического глинозема	 0,60;

соды 						 27,97

мела						 6,08

Всего						 123,58 мас. ч.

Определим количество оксидов, вводимых в стекломассу

с песком

с доломитом

с техническим глиноземом

с содой

с мелом

Окончательный состав шихты и стекла, полученные по расчету, сведены в табл. 24.

Расчетный состав шихты и стекла

Таблица 24

|  | Количество | Содержание оксидов, мас. % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырьевые материалы | материала на 100 вес. ч. стекломассы, вес. ч. | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Na2O | Fe2O3 | Σ |
| Песок | 71,09 | 70,34 | 0,46 | 0,41 | - | - | 0,092 | - |
| Доломит | 17,84 | 0,57 | 0,46 | 4,83 | 3,50 | - | 0,096 | - |
| Технический глинозем | 0,60 | 0,002 | 0,59 | 0,002 | - | - | - | - |
| Сода | 27,97 | - | - | - | - | 15,50 | - | - |
| Мел | 6,08 | 0,09 | - | 3,28 | - | - | 0,036 | - |
| Всего | 123,58 | 71,00 | 1,50 | 8,51 | 3,50 | 15,50 | 0,21 | 100,22* |
| Состав стекла, приведенный к 100% | - | 70,86 | 1,50 | 8,49 | 3,49 | 15,45 | 0,21 | 100,0 |
| Заданный состав стекла | - | 71,00 | 1,50 | 8,50 | 3,50 | 15,50 | - | 100,0 |
| Отклонение в содержании оксидов | - | 0,14 | 0,0 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | - | - |

*Для приведения состава стекла к 100% находят пересчетный коэффициент, равный:

100,22/100 = 1,0022, на который делят суммарное содержание отдельных оксидов во всех сырьевых материалах.

Количество полученного стекла определяют из соотношения:

123,58 мас. ч. шихты – 100 мас. ч. стекла

100 мас. ч. шихты – х мас. ч. стекла

Потери при прокаливании в процессе стеклообразования составляют

100 – 80,91 = 19,09%.

Состав стекла на 100 мас. ч. песка пересчитывают следующим образом:

–необходимое количество доломита:

71,09 мас. ч. песка - 17,84 мас. ч. доломита

100 мас. ч. песка - х мас. ч. доломита

х = 25,09.

Таким же образом пересчитывают количество остальных материалов (в мас. ч.):

песок	100,0;

доломит	25,09;

глинозем	0,49;

сода	39,34;

мел	8,57.

При расчетах состав стекла часто выражают в молярных процентах. Ниже приведен пример пересчета состава стекла от массовых процентов к молярным и наоборот, а также к молярной формуле (число молей оксидов). Допустим, что необходимо определить состав стекла в молярных процентах, которые имеет состав, выраженный в массовых процентах.

SiO2 - 67,5; В2О3 - 20,3; Al2O3 - 3,5; Na2O - 8,7.

Содержание оксидов в молярных процентах пересчитывают по формуле

где т - содержание данного оксида в стекле в молярных процентах;

М1, М2, М3, . . Мп- число каждого оксида в стекле.

Число молей каждого оксида равно

где  - содержание данного оксида в стекле в массовых процентах;

- молекулярная масса оксида.

Для пересчета состава стекла, выраженного в молярных процентах, на массовые можно пользоваться формулой.

.

Количество массовых частей каждого оксида в стекле

Таким образом, количество SiO2 в стекле, выраженное в массовых процентах, составляет

При пересчете состава стекла, выраженного в массовых процентах, на молярные число молей оксидов в составе стекла определяют следующим образом:

67,5 массовых частей SiO2 составляет

20,3 массовых частей В2О3 составляет

8,7 массовых частей Na2О составляет

3,5 массовых частей Al2O3 составляет

Если принять количество В2О3 за 1, молярная формула стекла

будет иметь следующий вид:

3,86SiO2 ·1B2O3 · 0,48Na2O · 0,10Al2O3.

Приготовление шихты.

Сырьевые материалы, которые используют для варки стекла, должны быть предварительно подготовлены. Сыпучие материалы просеивают, а кусковые сначала дробят, а потом также просеивают. В случае необходимости сырьевые материалы сушат перед просеиванием или дроблением.

Кусковые материалы (мел, доломит, полевой шпат и др.) дробят сначала в щековой дробилке, а затем на мельнице. Песок, доломит, мел, полевой шпат просеивают сквозь сито № 07 (90 отв/см2); соду, поташ, сульфат - сквозь сито № 085 (64 отв/см2). Подготовленные сырьевые компоненты, которые взяты соответственно по составу шихты, тщательно перемешивают. Хорошее перемешивание шихты облегчает в дальнейшем варку стекла, дает более однородные и качественные стекла. При плохом перемешивании шихта будет иметь свили, непровар и другие пороки.

Чтобы облегчить процесс смешения и предотвратить возможность расслоения шихты, ее влажность должна находится в пределах 3-7% (содовая шихта - 3-4%, сульфатная - 5-7%). Рекомендуется сначала увлажнить песок методом пульверизации и потом перемешать его с другими компонентами шихты. При таком способе увлажнения часть соды, мела и сульфата прилипает к частицам песка и полностью обволакивает их. Вода также облегчает реакцию силикатообразования в процессе варки стекла. Вводить воду в шихту не рекомендуется, так как это может вызвать комкование и неравномерное распределение компонентов.

Литература

1.	Общая технология силикатов / Под общей редакцией
А.А. Пащенко - Киев: Вища школа, 1983. - 408 с.

2.	Химическая технология стекла и ситаллов / Под общей редак
цией Н.М. Павлушкина. - М.: Стройиздат, 1983. - 432 с.

Контрольные вопросы

1. Способы приготовления стекольной шихты.

- Основные требования, предъявляемые к стекольным шихтам.

- Факторы, влияющие на качество смешения компонентов.

- Схема    процесса    стеклообразования    для    трехкомпонентной шихты CaO - Na2O – SiO2.

- Физико-химические основы процесса стекловарения.

- Основные типы печей для варки стекол.

- Лабораторные печи для варки стекол.