Лабораторная работа № 9. Определение среднего диаметра частиц «белого» золя канифоли

Внимание! Ссылки в скобках даны на методическое пособие: (ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ. Лабораторный практикум для студентов химико-технологических специальностей. Составители: А.А.Шершавина, Л.Я.Крисько, Г.Г.Эмелло, Т.А.Шичкова, А.И.Клындюк), Минск, 2005.

Оборудование, приборы, реактивы: фотоэлектроколориметр (L = 0,3 см), мерная колба на 50 мл, спиртовой раствор канифоли, пипетка на 5 мл.

1. В мерную колбу на 50 мл налить  3040 мл дистиллированной воды, добавить заданное количество (VX, мл) спиртового раствора канифоли (табл. 3.8), взболтать, довести до метки дистиллированной водой, снова взболтать.

Таблица 3.8.

Задания по вариантам

| №№ варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VX, мл | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |

2. На фотоэлектроколориметре (кювета сравнения заполнена дистиллированной водой) определить оптическую плотность «белого» золя при различных длинах волн  падающего света (400, 440, 490, 540, 590 и 670 нм). Порядок работы на приборе см. в [8, стр. 29-34].

3. Построить график зависимости lgD = f(lg). (рис. 3.9) и определить характеристику дисперсности m.

4. По данным таблицы Геллера (табл. 3.1) построить график зависимости m = f(d) и по найденному экспериментально значению m установить диаметр частиц «белого» золя (раздел 3.5.4).

Для защиты лабораторной работы № 9 необходимо знать: методическую часть (раздел 3.5.4), экспериментальную часть (раздел 3.8) и теоретическую часть (разделы 3.1, 3.5).

Вопросы для допуска к выполнению лабораторной работы:

- Что такое дисперсная система? Какие дисперсные системы называются золями, гидрозолями?

- Как получить «белый золь» канифоли? Что в нем является дисперсной фазой, а что дисперсионной средой?

- Как называется метод получения данной дисперсной системы? Какой фактор обеспечивает устойчивость системы? Напишите строение структурной единицы дисперсной фазы гидрозоля (СЕГ).

- Какие экспериментальные данные надо получить для определения диаметра частиц по методу Геллера? Какой прибор для этого используют? Какой показатель измеряют? Условия измерения (длина волны, ширина кювет, чем заполняются кюветы).

- Запишите уравнение Геллера в логарифмическом виде. Поясните, какой график необходимо построить, чтобы определить величину, называемую «характеристика дисперсности» (m).

- Каким образом, зная величину m можно определить диаметр частиц дисперсной фазы «белого золя»?