Лабораторная работа № 12.

Определение свойств воздушной строительной извести

Цель работы: овладеть методикам испытания извести, знать предназначение лабораторного оборудования для испытаний строительной извести согласно ГОСТ 22688-77, освоить методики испытаний, методы обработки и анализа полученных результатов. Определить характеристики извести на основе его сорта согласно требованиям технических условий ГОСТ 9179-77.

Для проведения испытаний воздушной строительной извести в начале работы подготавливают пробу комовой извести. Среднюю пробу массой около 250 г измельчают до полного прохождения через сетку № 09, тщательно перемешивают, затем квартованием отбирают около 25 г, растирают до полного прохождения через сетку № 008, помещают в герметически закрытый сосуд и используют для проведения испытаний.

Определение суммарного содержания активных СаО+МgО в кальциевой извести.

Навеску массой 1 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 мл, наливают 150 мл дистиллированной воды, закрывают стеклянной воронкой или часовым стеклом и нагревают до кипения. Раствор охлаждают до температуры 20-30 °С, промывают стенки колбы и стеклянную воронку (или часовое стекло) кипящей дистиллированной водой, добавляют 2-3 капли однопроцентного спиртового раствора фенолфталеина и титруют при постоянном взбалтывании 1н раствором соляной кислоты до полного обесцвечивания раствора. Титрование считают законченным, если в течение 8 мин при периодическом взбалтывании раствор останется бесцветным. Титрование следует производить медленно, добавляя кислоту по каплям.

Содержание активных СаО+МgО (А) в процентах для негашеной извести вычисляют по формуле

где V– объем раствора 1 н соляной кислоты, пошедшей на титрование, мл;

Q – масса навески извести, г;

ТСаО – титр 1н раствора соляной кислоты, который определяется следующим методом: навеску углекислого натрия массой 1 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 мл и растворяют дистиллированной водой до 80-100 мл. Полученный раствор титруют устанавливаемым 1н раствором соляной кислоты в присутствии метилового оранжевого индикатора (0,1% раствор) до перехода желтой окраски индикатора в оранжево-розовую.

Титр 1н раствора соляной кислоты, выраженный в граммах СаО (ТCaO), вычисляют по формуле

где Q – масса навески углекислого натрия,г;

0,02804 - количество СаО, соответствующее 1 мл точно 1 н раствора соляной кислоты, г;

V - объем 1 н раствора соляной кислоты, пошедшей на титрование, мл;

0,053 - количество натрия углекислого, соответствующее 1 мл, точно 1 н раствора соляной кислоты.

Содержание активных СаО+МgО (А) в % для гидратной извести вычисляют по формуле:

где W – влажность гидратной извести в %.

Определение содержания непогасившихся зерен. В фарфоровый сосуд вместимостью 0,8-1 л наливают 0,4-0,5 л нагретой до 85-90 °С воды и всыпают 100 г извести, непрерывно перемешивания содержимое до окончания интенсивного выделения пара. Полученное тесто закрывают крышкой и выдерживают 2 ч, затем разбавляют холодной водой до консистенции известкового молока и промывают на сите с сеткой № 063 слабой непрерывной струей, слегка растирая мягкие кусочки стеклянной палочкой с резиновым наконечником. Остаток на сите высушивают при температуре 140-150 °С до постоянной массы. Содержание непогасившихся зерен в процентах вычисляют по формуле

где m - остаток на сите после высушивания, г.

Определение температуры и времени гашения извести. Для

определения температуры и времени гашения извести используют бытовой термос вместимостью 500 мл.

Массу извести G в граммах рассчитывают по формуле

где А - содержание активных СаО+МgО в извести, %.

Массу навески G помещают в термосную колбу, вливают 25 мл воды, имеющей температуру 20 °С, и быстро перемешивают деревянной палочкой. Колбу закрывают пробкой с плотно вставленным термометром на 100 °С и оставляют в покое. Ртутный шарик термометра должен быть полностью погружен в реагирующую смесь. Отсчет температуры реагирующей смеси ведут через каждую минуту, начиная с момента добавления воды. Определение считается законченным, если в течение 4 мин температура не повышается более чем на 1 °С.

За время гашения принимают время с момента добавления воды до начала периода, когда рост температуры не превышает 0,25 °С в минуту.

Определение степени дисперсности порошкообразной извести. Массу навески 50 г, предварительно высушенную при температуре 105–110 °С до постоянной массы, просеивают через сито № 02 и 008. Просеивание считается законченным, если при контрольном просеивании в течение 1 мин через указанные сита проходит не более 0,1г извести. Степень дисперсности (С.Д.) в % вычисляют по формуле

где m – остаток на сите, г.

Определение содержания гидратной извести. В предварительно прокаленный фарфоровый тигель отвешивают 1 г извести и помещают на 2 ч в муфельную печь, нагретую до температуры . Тигель с навеской охлаждают в герметически закрытом эксикаторе в присутствии влагопоглощающего вещества, а затем взвешивают.

Проба гидратной извести предварительно высушивается при температуре 105-110 °С. Содержание гидратной воды (W) в процентах вычисляют по формуле

где G1 – разность в массе тигля с навеской до и после прокаливания, г;

G – масса навески извести, г.

Определение содержания СО2. Тигель с навеской извести, прокаленной при температуре 520±10 °С, помещают на 1ч в муфельную печь, нагретую до температуры 975±25 °С. После охлаждения тигля с навеской в эксикаторе производят взвешивание. Содержание СО2 в % вычисляют по формуле

где G - масса навески извести, г;

G2 - масса навески после прокаливания при 520 °С, г ;

G3 - масса навески после прокаливания при 950 °С, г.

Составление отчета и обработка результатов. Результаты испытания свойств извести должны быть представлены в виде таблицы.

| Наименование показателя | Пробы извести |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание активных СаО+МgО, % |  |  |  |
| Содержание непогасившихся зерен, % |  |  |  |
| Время гашения, мин. |  |  |  |
| Температура гашения, 0С |  |  |  |
| Содержание гидратной воды, % |  |  |  |
| Содержание СО2, % |  |  |  |
| Заключение о сортности, времени гашения и типе исследованной извести |  |  |  |