Утверждено на заседании кафедры

физической и коллоидной химии

7 мая 2014 г., протокол № 10

Зав. кафедрой доцент  __________ Г.П.Дудчик

Вопросы для самоподготовки к зачету по дисциплине «Поверхностные явления и дисперсные системы» для студентов заочной формы обучения специальностей ХТНМ, ХТОМ, ТПП

(лектор доцент Крисько Л.Я.)

1. Понятие о поверхностном натяжении и о поверхностных явлениях.

2. Изотермы поверхностного натяжения для растворов ПАВ, ПИВ и ПНВ.

3. Поверхностная активность ПАВ. Правила Дюкло-Траубе.

4. Графический метод определения поверхностной активности.

5. Адсорбция ПАВ на границе раздела «раствор ПАВ – воздух».

6. Адсорбция по Лэнгмюру. Уравнение Лэнгмюра. Изотерма адсорбции.

7. Адсорбция по Гиббсу. Уравнение Гиббса. Изотерма адсорбции.

8. Адсорбция на границе раздела «раствор ПАВ – твердое тело». Факторы, влияющие на адсорбцию.

9. Понятие об удельной поверхности твердого адсорбента.

10. Экспериментальный метод определения удельной поверхности.

11. Адгезия. Виды адгезии. Работа когезии. Работа адгезии.

12. Смачивание и несмачивание. Уравнение Юнга.

13. Капиллярные явления, их роль в природе и технике.

14. Понятие о дисперсных системах. Основные признаки ДС.

15. Методы получения ДС.

16. Получение гидрозолей по реакции обмена. Строение СЕГ.

17. Виды устойчивости ДС. Коагуляция и седиментация.

18. Порог коагуляции. Турбидиметрический метод определения порога медленной коагуляции.

19. Суспензии. Классификации. Свойства. Применение.

20. Эмульсии. Классификации. Свойства. Применение.

Примеры типовых задач

Задача 1 (ПЯ)

Изучен процесс адсорбции пропилового спирта из водных растворов на активированном угле. Объем растворов составлял V = 40 мл, масса навески угля m = 2∙10-3 кг. Площадь, занимаемая одной молекулой пропилового спирта на поверхности угля S0 = 30∙10-20 м2/молекулу. Значения начальных (с0, моль/л) и равновесных (сравн., моль/л) концентраций для 5 опытов представлены в таблице.

| с0 | 0,149 | 0,099 | 0,093 | 0,075 | 0,065 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сравн | 0,030 | 0,017 | 0,016 | 0,012 | 0,010 |

1. Рассчитать значение адсорбции a (моль/кг) в каждом опыте. Пояснить физический смысл полученной величины.

2. Графическим методом определить предельную адсорбцию по Лэнгмюру a∞, (моль/кг). Пояснить физический смысл полученной величины.

3. Рассчитать удельную поверхность активированного угля Sуд. (м2/кг). Пояснить физический смысл полученной величины.

4. Установить, что в задаче является адсорбатом. Дать определение этому понятию.

5. Установить, что в задаче является адсорбентом. Дать определение этому понятию.

Задача 2 (ДС)

Коагуляция 10 мл гидрозоля CaCO3, стабилизированного электролитом-стабилизатором CaCl2 наступила при добавлении 4 мл 0,003 М раствора электролита-коагулятора Mg(NO3)2.

1. Написать строение структурной единицы дисперсной фазы гидрозоля (СЕГ). Подписать названия всех ее частей.

2. Что такое гидрозоль?

3. Установить ион-коагулятор. Дать определение этому понятию.

4. Рассчитать численное значение порога коагуляции. Пояснить физический смысл полученной величины.