Учреждение образования

«Белорусский государственный технологический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебной работе БГТУ

________________  С.А. Касперович

________________  2016 г.

Регистрационный №  УД -_______/уч

Оборудование и проектирование предприятий подотрасли

Учебная программа учреждения высшего образования

по учебной дисциплине для специальности:

1-48 01 01 «Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий»

специализации 1-48 01 01 06 «Технология стекла и ситаллов»

2016

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования первой ступени по специальности 1-48 01 01 Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий ОСВО 1-48 01 01-2013, утвержденным и введенным в действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88.

СОСТАВИТЕЛИ:

И. М. Терещенко – доцент кафедры технологии стекла и керамики учреждения образования  «Белорусский государственный технологический университет», кандидат технических наук;

М. В. Дяденко – доцент кафедры технологии стекла и керамики учреждения образования  «Белорусский государственный технологический университет», кандидат технических наук.

Рецензенты:

С.Н. Леонович, профессор кафедры технологии строительного производства Белорусского национального технического университета, доктор химических наук, профессор;

А.А. Мечай, заведующий кафедрой химической технологии вяжущих материалов учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», кандидат технических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой технологии стекла и керамики учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»

(протокол № ___ от ___ __________ 2016  г.);

методической комиссией факультета химической технологии и техники учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»

(протокол № ___ от ___._______.2016 г.)

Пояснительная записка

Цели и задачи преподавания и изучения дисциплины

Целью дисциплины «Оборудование и проектирование предприятий подотрасли» является подготовка студентов к профессиональной деятельности в качестве инженеров-технологов предприятий по производству изделий из стекла.

Дисциплина «Оборудование и проектирование предприятий подотрасли» ставит своей целью научить студентов обоснованно осуществлять выбор оборудования при проектировании технологического процесса; разрабатывать технологические схемы производства с аппаратурным наполнением; анализировать и оценивать условия эксплуатации, режимы работы оборудования с целью обеспечения его эффективного использования; осуществлять компоновку технологического оборудования с учетом действующих нормативов.

Основными задачами при изучении дисциплины являются:

приобретение студентами знаний по назначению, устройству, принципу действия оборудования, используемого в технологических процессах на стекольных предприятиях;

освоение навыков расчета и подбора основных видов механического оборудования стекольных предприятий;

освоение навыков инженерного проектирования стекольных предприятий;

приобретение навыков выбора планировочных схем, объемных решений и конструкций зданий, которые не только удовлетворяли бы требованиям современных технологических процессов,  но и способствовали экономичному расходованию материальных и денежных ресурсов,  а также обеспечению нормативных санитарно-гигиенических условий в цехах,  на территории предприятий и сохранению благоприятных условий окружающей среды.

подготовка студентов к выполнению курсового и дипломного проектов.

Объектом изучения дисциплины являются классификация, назначение, устройство, конструктивные особенности, технико-эксплуатационные характеристики машин и оборудования стекольных производств, современные тенденции и пути совершенствования оборудования, учет особенности технологии и свойств перерабатываемых материалов (части I), основы строительного проектирования основных и вспомогательных  производств, общие требования и состав проектной документации (часть II).

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

– классификацию, функциональное назначение машин и оборудования стекольного производства;

– устройство, конструктивные особенности и технико-эксплуатационные характеристики указанных выше машин и оборудования;

– методики расчета и подбора технологического оборудования;

– современные тенденции и пути совершенствования парка оборудования;

– нормы технологического проектирования предприятий подотрасли;

– требования системы СПДС по выполнению технологических планировок и чертежей;

уметь:

– обоснованно осуществлять выбор оборудования при проектировании технологического процесса;

– использовать методы проектирования технологических процессов, обеспечивающие получение эффективных решений при строительстве или реконструкции предприятий отрасли;

– применять общие принципы выбора объемно-планировочных решений основных типов зданий и сооружений предприятий стекольной промышленности;

– разработать технологические схемы производства с аппаратурным наполнением;

– анализировать и оценивать условия эксплуатации, режимы работы оборудования с целью обеспечения его эффективного использования;

– осуществлять компоновку технологического оборудования с учетом действующих нормативов.

владеть:

– навыками построения планов и разрезов одно- и многопролетных промышленных зданий;

– навыками построения генеральных планов промышленных предприятий по производству изделий из стекла и ситаллов;

– навыками работы в программе «Компас»;

– навыками построения технологических схем производства стеклоизделий различного назначения.

В перечень дисциплин, освоение которых необходимо студентам для изучения курса «Оборудование и проектирование предприятий подотрасли», следует отнести следующие:

– «Прикладная механика» (расчет реакций опор, моментов сопротивления изгиба, кручения; устройство приводов, редукторов, муфт);

– «Процессы и аппараты химической технологии» (основы теории механических процессов (дробление, помол, классификация); разделение газовых неоднородных систем);

– «Химическая технология стекла» (основы процессов классификации, обогащения, измельчения сырьевых материалов).

Требования к академическим компетенциям

Студент должен отвечать следующим академическим компетенциям:

уметь работать самостоятельно и постоянно повышать свой профессиональный уровень;

уметь применять полученные базовые научно-теоретические знания для решения научных и практических задач в области создания и совершенствования инновационных технологий производства изделий из стекла;

уметь использовать технические и программные средства компьютерной техники;

уметь создавать и использовать в своей деятельности объекты интеллектуальной собственности.

Требования к профессиональным компетенциям

Студент должен отвечать следующим профессиональным компетенциям по видам деятельности и быть способным:

в производственно-технологической:

осуществлять производственную деятельность, техническую и технологическую подготовку профильных производств;

использовать современные информационные, компьютерные технологии;

владеть методами моделирования и оптимизации технологических процессов;

выбирать материалы, технологические процессы и аппараты, безопасные и оптимальные по технико-экономическим, энергетическим, экологическим и иным показателям;

контролировать состояние средств технологического оснащения, обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах, соблюдение норм производственной санитарии и противопожарной безопасности;

в проектно-конструкторской:

разрабатывать технологическую схему новых процессов производства неорганических веществ, материалов и изделий;

разрабатывать проектно-сметную и другую документации;

находить оптимальные проектные решения;

составлять договора на выполнение научно-исследовательских и проектных работ;

оценивать технический уровень и экономическую эффективность применяемых технологических решений;

в научно-исследовательской:

работать с научной, нормативно-справочной и специальной литературой в области производства изделий из стекла;

анализировать и оценивать достижения науки в области производства изделий из стекла;

заниматься научным анализом и совершенствованием современных производств неорганических веществ, материалов и изделий;

в организационно-управленческой:

оценивать затраты труда, результаты и качество работы исполнителей;

пользоваться глобальными информационными ресурсами;

в инновационной:

осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам развития отрасли, инновационным технологиям;

работать с научной, технической и патентной литературой;

оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность разрабатываемых технологий.

Учебным планом учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» по специализации 1–48 01 01 Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий дневной формы получения образования на изучение дисциплины отведено всего 198 часов, в том числе 82 аудиторных. Дисциплина изучается на IV курсе. В 7-м семестре на нее отведено 108 часов, в том числе 50 аудиторных, в 8-м – 90 часов (32 аудиторных).

Распределение аудиторных часов по видам занятий следующее:

лекций – 62, в том числе в 7-м семестре – 40, в 8-м семестре – 22;

практических занятий – 20, в том числе в 7-м семестре – 10, в 8-м семестре – 10.

Форма текущей аттестации: в 7-м семестре – экзамен, в 8-м семестре – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел I.  Оборудование стекольных предприятий

# Введение

Введение в дисциплину, задачи и основные разделы курса. Состояние и перспективы развития стекольного машиностроения( Основные стадии производства  изделий из стекла и их аппаратурной оформление.

1.1 Оборудование для хранения сырьевых материалов

Механизированные склады, их устройство. Расчет склада сырья.

Силосные и бункерные установки, бункера стержневого и массового потока. Расчеты призматического и цилиндрического бункеров.

1.2 Оборудование для погрузочно-разгрузочных работ

Мостовые краны, кран-балки, тельфера, их устройство, принцип действия, назначение. Устройство одноканатного грейфера. Расчет мостового грейферного крана.

1.3 Оборудование для транспортирования материалов

Ленточные и шнековые транспортеры. Элеваторы ковшовые, устройство и принцип действия. Расчеты транспортирующих машин.

Установки пневматического транспорта. Классификация, типы, принцип действия, достоинства и недостатки.  Пневмоустановки с камерным насосом. Расчет установок пневмотранспорта.

Шнековые транспортеры, устройство, принцип действия. Расчет шнековых транспортеров.

1.4 Оборудование для подачи материалов

Типы питателей, используемых в отрасли, их классификация, достоинства и недостатки.

Винтовые и барабанные питатели, устройство, принцип действия, технические характеристики.

Вибрационные и гравитационные питатели, устройство и принцип действия, технические характеристики.

# 1.5 Оборудование для измельчения материалов

1.5.1  Основные сведения об измельчении

Дробление и помол( Способы измельчения твердых материалов( Классификация машин для измельчения, общая характеристика и типы дробильно-помольного оборудования(

1.5.2  Оборудование для дробления материалов

Щековые дробилки. Классификация, устройство и принцип действия щековой дробилки с простым движением щеки. Устройство, конструкция и принцип действия щековой дробилки со сложным движением щеки. Техническая характеристика, определение основных параметров работы щековых дробилок.

Дробилки ударного действия. Их типы и назначение. Молотковые и роторные дробилки, устройство и принцип действия.

1.5.3 Оборудование для помола материалов

Помольное оборудование. Типы и классификация помольных машин, непрерывный и периодический помол.

Барабанные шаровые мельницы периодического действия. Устройство, конструкция, принцип действия. Расчет параметров работы шаровой мельницы.

Барабанные шаровые мельницы непрерывного действия с периферийной разгрузкой. Мельница типа “Аэрофол”.

Трубные мельницы. Мельницы непрерывного действия с воздушным и проходным сепаратором.

Современные конструкции мельниц непрерывного действия.

Вибрационные мельницы. Типы, конструкция, принцип действия.

Техника безопасности и промышленная санитария при измельчении сырьевых материалов стекольных производств.

1.6 Оборудование для обогащения и классификации материалов

1.6.1 Грохочение материалов и сырья

Сита, их классификация, типы применяемых грохотов. Колосниковые грохоты. Качающиеся и барабанные грохоты, их устройство, принцип действия. Вибрационные грохоты, их виды, устройство и принцип действия.

1.6.2 Оборудование для воздушной классификации материалов

Камерные и проходные сепараторы, устройство, принцип действия.

1.6.3 Специальные требования техники безопасности и промышленной санитарии при обогащении сырья стекольных предприятий.

1.7 Оборудование для  дозирования и смешения материалов

1.7.1 Дозирование компонентов стекольных шихт

Непрерывное и дискретное дозирование. Функциональная схема дискретного дозатора. Дозированное и дифференциальное взвешивание, измерительные устройства дозировочно-весовых систем в производстве стекольной шихты. Достижения современной техники дозирования.

1.7.2 Машины для смешивания компонентов стекольных шихт

Типы смесителей, требования к ним. Смесители гравитационного типа. Устройство, принцип действия. Смесители шихты принудительного действия. Тарельчатые смесители, их характеристика, устройство, принцип действия.

1.7.3 Примеры компоновки оборудования отделений подготовки шихты и стекольного боя в производстве изделий из стекла.

Характеристики применяемого технологического оборудования, типы дозировочно-смесительных линий (ДСЛ), их компоновка.

1.8 Механизированное питание шихтой стекловаренных печей

Загрузка шихты в стекловаренные печи. Требования к механическим загрузчикам шихты, их классификация( Характеристика способов питания шихтой печей; кучевой (грядовый) и тонкослойный способы загрузки печей и их практическая реализация( Типы механических загрузчиков шихты( Принцип действия, устройство, техническая характеристика винтовых, плунжерных, вибрационных, стольных загрузчиков шихты. Сравнительная оценка технико-эксплуатационных характеристик узкостольных и широкофронтальных загрузчиков шихты, загрузчик ЗШМ-2. Правила техники безопасности и охраны труда при эксплуатации загрузчиков шихты(

## 1.9 Механизмы и устройства для питания стекломассой формующих машин

1.9.1 Способы питания  стекольных формующих машин

Способы питания машин непрерывного (прокатные, флоат-установки) и раздельного (прессовые, выдувные и прессовыдувные машины) формования штучных изделий. Механические, капельные (фидеры) и струйные питатели( Процесс формирования капли (струи стекломассы)(

1.9.2 Устройство капельных питателей, их классификация и маркировка( Синхронизация работы питателей и стеклоформующих автоматов( Многокапельное питание(

Раздел II.   Проектирование  стекольных предприятий

Введение

Цель и задачи раздела дисциплины, ее место и роль в подготовке инженеров-технологов для заводов по производству изделий из стекла и ситаллов. Строительство, реконструкция и техническое переоснащение промышленных предприятий с целью расширения и совершенствования производства, освоения выпуска новых видов продукции.

2.1 Организация проектирования

Виды проектов. Стадии проектирования. Структура и задачи проектных организаций. Связь строительного проектирования с научными исследованиями. Методы проектирования. Система нормативных документов в строительстве. Охрана окружающей среды в проектах.

Современные методы проектирования. Система автоматизированного проектирования  с помощью ЭВМ.

2.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения промышленных зданий и сооружений

Требования, предъявляемые к промышленным зданиям. Классификация промышленных зданий. Классификация зданий по степени огнестойкости и долговечности. Классификация зданий и помещений по пожароопасным зонам, по взрывной, пожарной и взрывопожарной характеристике. Классификация процессов по санитарной характеристике и зрительному характеру работ.

Основные принципы проектирования промышленных зданий. Система проектной документации для строительства (СПДС). Понятие о пролете, шаге и сетке колонн. Единая модульная система (ЕМС). Типизация и унификация секций, пролетов и конструкций промышленных зданий, их конструктивные решения. Правила привязки колонн и стен к разбивочным осям. Объемно-планировочные решения промышленных зданий.

Конструктивные решения промышленных зданий. Основания и фундаменты. Каркасы одно- и многоэтажных промышленных зданий. Стены и перегородки. Перекрытия и полы. Крыши, покрытия, кровли. Лестницы, лифты, окна, фонари, двери, ворота.

Экономические факторы проектирования стекольных предприятий, технико-экономическая оценка промышленных зданий.

2.3 Нормы технологического проектирования предприятий

Нормы проектирования предприятий по производству изделий из стекла и ситаллов. Правила оформления схем промышленных зданий. Последовательность выполнения чертежей планов и их оформление. Правила оформления разрезов промышленных зданий. Разработка плана расстановки технологического оборудования и поэтажных планировок.

Проектирование бункеров, закромов, силосов, галерей, открытых площадок, газгольдеров, градирен и дымовых труб. Подъемно-транспортное оборудование и его установка.

2.4 Вспомогательные здания и помещения

Размещение и объемно-планировочные решения вспомогательных производств. Бытовые помещения и устройства. Пункты питания. Здравпункты. Административно-бытовые помещения.

2.5 Проектирование генерального плана промышленного предприятия

Выбор района и пункта строительства. Генеральный и ситуационный планы. Основные этапы проектирования  генплана предприятия. Разбивочный план, план благоустройства. «Красная» линия и условная граница территории. Условные графические обозначения, применяемые на генеральных планах. Разрыв между зданиями. Блокировка цехов. Зонирование территории. Роза ветров. Санитарно-защитная зона. Застройка территории. Транспортные коммуникации. Тротуары. Размещение инженерно-технических сетей. Благоустройство и озеленение территории предприятия. Технико-экономические показатели по генплану промышленного предприятия.

Содержание и оформление чертежей генерального плана.

2.6 Содержание проекта (работы) и организация  дипломного проектирования

Задачи, тематика и содержание  дипломного проекта (работы). Организация и последовательность разработки дипломных проектов (работ). Содержание расчетно-пояснительной записки и иллюстративного материала в дипломных проектах и работах.

Структура дипломной научно-исследовательской работы.

Структура дипломного проекта.

Требования охраны труда и безопасности жизнедеятельности, обеспечение экологической безопасности в дипломных проектах (работах).

Порядок рассмотрения выполненного дипломного проекта (работы), представление к защите и защита.

Учебно-методическая карта дисциплины «Оборудование и проектирование предприятий подотрасли»

| Номер раздела, темы | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов | Управляемая самостоятельная работа студента | Форма контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 7 семестр |
| 1 | Оборудование стекольных предприятий | 40 | 10 | 60 |  |
|  | Введение Введение в дисциплину, задачи и основные разделы курса. Состояние и перспективы развития стекольного машиностроения( Основные стадии производства изделий из стекла и их аппаратурной оформление. | 2 | – | 2 | Опрос на экзамене |
|  | 1.1 Оборудование для хранения сырьевых материалов Механизированные склады, их устройство. Расчет складов сырьевых материалов. | 2 | 1 | 2 | Опрос на практических занятиях, экзамене |
|  | Силосные и бункерные установки, бункера стержневого и массового потока. Расчеты призматического и цилиндрического бункеров. | 2 | 1 | 2 | То же |
|  | 1.2 Оборудование для погрузочно-разгрузочных работ Мостовые краны, кран-балки, тельфера, их устройство, принцип действия, назначение. Устройство одноканатного грейфера. Расчет мостового грейферного крана. | 2 | 1 | 4 | Опрос на экзамене |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  | 1.3 Оборудование для транспортирования материалов Ленточные и шнековые транспортеры. | 2 | 1 | 4 | Опрос на практических занятиях, экзамене |
|  | Элеваторы ковшовые, устройство и принцип действия. Расчеты транспортирующих машин. | 2 | 1 | 2 | То же |
|  | Установки пневматического транспорта. Классификация, типы, принцип действия, достоинства и недостатки. Пневмоустановки с камерным насосом. Расчет установок пневмотранспорта. | 2 | 1 | 4 | –«– |
|  | Шнековые транспортеры, устройство, принцип действия. Расчет шнековых транспортеров. 1.4 Оборудование для подачи материалов Типы питателей, используемых в отрасли, их классификация, достоинства и недостатки. | 2 | 1 | 4 | Опрос на экзамене |
|  | Винтовые и барабанные питатели, устройство, принцип действия, технические характеристики. | 2 | – | 2 | То же |
|  | Вибрационные и гравитационные питатели, устройство и принцип действия, технические характеристики. | 2 | – | 2 | –«– |
|  | 1.5 Оборудование для измельчения материалов 1.5.1 Основные сведения об измельчении Дробление и помол( Способы измельчения твердых материалов( Классификация машин для измельчения, общая характеристика и типы дробильно-помольного оборудования( | 2 | – | 2 | –«– |
|  | 1.5.2 Оборудование для дробления материалов Щековые дробилки. Классификация, устройство и принцип действия щековой дробилки с простым движением щеки. | 2 | – | 4 | –«– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство, конструкция и принцип действия щековой дробилки со сложным движением щеки. Техническая характеристика, определение основных параметров работы щековых дробилок. | 2 | 1 | 4 | Опрос на экзамене |
|  | Дробилки ударного действия. Их типы и назначение. Молотковые и роторные дробилки, устройство и принцип действия. | 2 | – | 2 | То же |
|  | 1.5.3 Оборудование для помола материалов Помольное оборудование. Типы и классификация помольных машин, непрерывный и периодический помол. Барабанные шаровые мельницы периодического действия. Устройство, конструкция, принцип действия. Расчет параметров работы шаровой мельницы. | 2 | 1 | 4 | –«– |
|  | Барабанные шаровые мельницы непрерывного действия с периферийной разгрузкой. Мельница типа “Аэрофол”. | 2 | – | 2 | –«– |
|  | Трубные мельницы. Мельницы непрерывного действия с воздушным и проходным сепаратором. Современные конструкции мельниц непрерывного действия. | 2 | – | 4 | –«– |
|  | Вибрационные мельницы. Типы, конструкция, принцип действия. Техника безопасности и промышленная санитария при измельчении сырьевых материалов стекольных производств. | 2 | – | 2 | –«– |
|  | 1.6 Оборудование для обогащения и классификации материалов 1.6.1 Грохочение материалов и сырья Сита, их классификация, типы применяемых грохотов. Колосниковые грохоты. Качающиеся и барабанные грохоты, их устройство, принцип действия. | 2 | 1 | 4 | –«– |
|  | Вибрационные грохоты, их виды, устройство и принцип действия. 1.6.2 Оборудование для воздушной классификации материалов Камерные и проходные сепараторы, устройство, принцип действия. 1.6.3 Специальные требования техники безопасности и промышленной санитарии при обогащении сырья стекольных предприятий. | 2 | – | 4 | –«– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 семестр |
| 1 | Оборудование стекольных предприятий | 10 |  | 24 |  |
|  | 1.7 Оборудование для дозирования и смешения материалов 1.7.1 Дозирование компонентов стекольных шихт Непрерывное и дискретное дозирование. Функциональная схема дискретного дозатора. Дозированное и дифференциальное взвешивание, измерительные устройства дозировочно-весовых систем в производстве стекольной шихты. Достижения современной техники дозирования. | 2 | – | 5 | Опрос на зачете |
|  | 1.7.2 Машины для смешивания компонентов стекольных шихт Типы смесителей, требования к ним. Смесители гравитационного типа. Устройство, принцип действия. Смесители шихты принудительного действия. Тарельчатые смесители, их характеристика, устройство, принцип действия. 1.7.3 Примеры компоновки оборудования отделений подготовки шихты и стекольного боя в производстве изделий из стекла. Характеристики применяемого технологического оборудования, типы дозировочно-смесительных линий (ДСЛ), их компоновка. | 2 | – | 5 | То же |
|  | 1.8 Механизированное питание шихтой стекловаренных печей Загрузка шихты в стекловаренные печи. Требования к механическим загрузчикам шихты, их классификация( Характеристика способов питания шихтой печей; кучевой (грядовый) и тонкослойный способы загрузки печей и их практическая реализация( | 2 | – | 5 | –«– |
|  | Типы механических загрузчиков шихты( Принцип действия, устройство, техническая характеристика винтовых, плунжерных, вибрационных, стольных загрузчиков шихты. Сравнительная оценка технико-эксплуатационных характеристик узкостольных и широкофронтальных загрузчиков шихты, загрузчик ЗШМ-2. Правила техники безопасности и охраны труда при эксплуатации загрузчиков шихты( | 2 | – | 4 | –«– |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  | 1.9 Механизмы и устройства для питания стекломассой формующих машин 1.9.1 Способы питания стекольных формующих машин Способы питания машин непрерывного (прокатные, флоат-установки) и раздельного (прессовые, выдувные и прессовыдувные машины) формования штучных изделий. Механические, капельные (фидеры) и струйные питатели( Процесс формирования капли (струи стекломассы)( 1.9.2 Устройство капельных питателей, их классификация и маркировка( Синхронизация работы питателей и стеклоформующих автоматов( Многокапельное питание( | 2 | – | 5 | Опрос на зачете |
| 2 | Проектирование стекольных предприятий | 12 | 10 | 32 |  |
|  | Введение. Цель и задачи раздела дисциплины, ее место и роль в подготовке инженеров-технологов для заводов по производству изделий из стекла и ситаллов. Строительство, реконструкция и техническое переоснащение промышленных предприятий с целью расширения и совершенствования производства, освоения выпуска новых видов продукции. | 1 | 1 | 2 | Опрос на зачете и практических занятиях |
|  | 2.1 Организация проектирования. Виды проектов. Стадии проектирования. Структура и задачи проектных организаций. Связь строительного проектирования с научными исследованиями. Методы проектирования. Система нормативных документов в строительстве. Охрана окружающей среды в проектах. Современные методы проектирования. Система автоматизированного проектирования с помощью ЭВМ. | 1 | 1 | 2 | Опрос на зачете и практических занятиях |
|  | 2.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения промышленных зданий и сооружений. Требования, предъявляемые к промышленным зданиям. Классификация промышленных зданий. Классификация зданий по степени огнестойкости и долговечности. Классификация зданий и помещений по пожароопасным зонам, по взрывной, пожарной и взрывопожарной характеристике. Классификация процессов по санитарной характеристике и зрительному характеру работ. | 1 | – | 2 | Опрос на зачете |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные принципы проектирования промышленных зданий. Система проектной документации для строительства (СПДС). Понятие о пролете, шаге и сетке колонн. Единая модульная система (ЕМС). Типизация и унификация секций, пролетов и конструкций промышленных зданий, их конструктивные решения. Правила привязки колонн и стен к разбивочным осям. Объемно-планировочные решения промышленных зданий. | 1 | 2 | 2 | Выполнение индивидуального задания, опрос на практических занятиях, зачете |
|  | Конструктивные решения промышленных зданий. Основания и фундаменты. Каркасы одно- и многоэтажных промышленных зданий. Колонны промышленных зданий. Стены и перегородки. Перекрытия и полы. Крыши, покрытия, кровли. Лестницы, лифты, окна, фонари, двери, ворота. | 2 | 2 | 6 | То же |
|  | 2.3 Нормы технологического проектирования предприятий. Нормы проектирования предприятий по производству изделий из стекла и ситаллов. Правила оформления схем промышленных зданий. Последовательность выполнения чертежей планов и их оформление. Правила оформления разрезов промышленных зданий. Разработка плана расстановки технологического оборудования и поэтажных планировок. | 1 | 2 | 6 | То же |
|  | Проектирование бункеров, закромов, силосов, галерей, открытых площадок, газгольдеров, градирен и дымовых труб. Подъемно-транспортное оборудование и его установка. Экономические факторы проектирования стекольных предприятий, технико-экономическая оценка промышленных зданий. | 1 | – | 2 | Опрос на зачете |
|  | 2.4 Вспомогательные здания и помещения. Размещение и объемно-планировочные решения вспомогательных производств. Бытовые помещения и устройства. Пункты питания. Здравпункты. Административно-бытовые помещения. | 1 | – | 2 | То же |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5 Проектирование генерального плана промышленного предприятия. Выбор района и пункта строительства. Генеральный и ситуационный планы. Основные этапы проектирования генплана предприятия. Разбивочный план, план благоустройства. «Красная» линия и условная граница территории. Условные графические обозначения, применяемые на генеральных планах. Разрыв между зданиями. Блокировка цехов. Зонирование территории. Роза ветров. Санитарно-защитная зона. Застройка территории. Транспортные коммуникации. Тротуары. Размещение инженерно-технических сетей. Благоустройство и озеленение территории предприятия. Технико-экономические показатели по генплану промышленного предприятия. Содержание и оформление чертежей генерального плана. | 2 | 2 | 6 | Выполнение индивидуального задания, опрос на практических занятиях, зачете |
|  | 2.6 Содержание проекта (работы) и организация дипломного проектирования. Задачи, тематика и содержание дипломного проекта (работы). Организация и последовательность разработки дипломных проектов (работ). Содержание расчетно-пояснительной записки и иллюстративного материала в дипломных проектах и работах. Структура дипломной научно-исследовательской работы. Структура дипломного проекта. Требования охраны труда и безопасности жизнедеятельности, обеспечение экологической безопасности в дипломных проектах (работах). Порядок рассмотрения выполненного дипломного проекта (работы), представление к защите и защита. | 1 | – | 2 | Опрос на зачете |
|  | ИТОГО | 62 | 20 | 116 |  |

# Информационно–методическая часть

Примерная тематика практических занятий по разделу «Оборудование стекольных предприятий»

1. Расчеты складов сырьевых материалов.

2. Расчеты призматического и цилиндрического бункеров.

3. Расчеты ленточных и шнековых транспортеров.

4. Расчеты ковшовых элеваторов.

5. Расчеты установок пневмотранспорта.

Примерная тематика практических занятий по разделу «Проектирование

стекольных предприятий»

1. Согласно заданию изобразить план промышленного многопролетного здания.

2. Изобразить графически поперечный разрез промышленного здания с мостовым краном.

3. Выполнить продольный разрез промышленного здания.

4. Изобразить графически предложенное технологическое оборудование и выполнить его размещение на плане и разрезах промышленного предприятия.

5. Выполнить элемент генерального плана проектируемого предприятия, в состав которого входят три самостоятельных здания.

Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов, осуществляемая вне аудитории (в библиотеке, научной лаборатории, в домашних условиях и т.д.) без контакта с преподавателем включает в себя подготовку к аудиторным занятиям (лекционным и практическим) и выполнение соответствующих заданий:

## – проработку лекционного материала;

## – работу с учебной и научной литературой при изучении разделов лекционного курса;

## – конспектирование учебной литературы;

– подготовку к выполнению практических работ;

– подготовку к опросам на практических занятиях;

## – подготовку к экзамену и зачету;

– выполнение индивидуальных заданий.

## Средства диагностики результатов учебной деятельности

Для оценки усвоения учебного материала студентами рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

– проведений текущих опросов по отдельным темам;

– выполнение индивидуальных заданий;

– сдача зачета;

– сдача экзамена.

Перечень рекомендуемой литературы

| № | Название учебников и учебных пособий, год издания | Авторы | Кол-во экз. в библиотеке (на кафедре) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | а) Основная |  |  |
| 1 | Механическое оборудование стекольных заводов. – 2-ое изд. – М.: Машиностроение, 1984. | В.А. Зубанов, Е.А. Чугунов, Н.А. Юдин | 85 |
| 2 | Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. – М.: Машиностроение, 1981. | В.А. Бауман, Б.В. Клушанцев, В.Д. Мартынов | 12 |
| 3 | Стекольные машины. Пер. с немецкого. – М.: Машиностроение, 1968. | В. Гигерих, В. Трир | 1 |
| 4 | Машины и оборудование заводов по производству керамики и огнеупоров. – М.: Высшая школа, 1979. | А.П. Ильевич | 5 |
| 5 | Оборудование для хранения и транспортирования сырьевых материалов и стекольных шихт. – Минск: БГТУ, 2004. | И.М. Терещен-ко, Ю.Г. Павлюке-вич | 50 |
| 6 | Оборудование стекольных производств. – Минск: БГТУ, 2011 | И.М. Терещен-ко | 50 |
| 7 | Примеры и задачи по механическому оборудованию заводов. – М.: Высшая школа, 1975. | Г.С. Константопуло | 53 |
| 8 | Основы строительного дела. – М.: Высшая школа, 1994. | А.С. Щербаков | 1 |
| 9 | Строительное проектирование химических предприятий, 1977. | В.А. Макаревич | 17 |
| 10 | Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зданий. – М.: Стройиздат, 1980. | Р.П. Трепененков | 92 |
| 11 | Основы проектирования гражданских и промышленных зданий. – М.: Стройиздат, 1980. | Б.Я. Орловский, А.А. Магай | 4 |
| 12 | Конструирование промышленных зданий и сооружений, 1976. | И.А. Шерешевский | 3 |
| 13 | Основы строительного дела. – М.: Высшая школа, 1968. | А.Г. Кузнецов | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТКП 45-3.02-90-2008 (02250). Производственные здания. Строительные нормы проектирования. – Минск: Мин-во строит. и архитектуры РБ, 2008. | – | ЭР |
| 15 | Основы строительного дела. – М.: Высшая школа, 1990. | В.В. Путилин | 30 |
| 16 | Основы проектирования стекольных заводов, 1987. | А.А. Сидоренко | 3 |
|  | б) Дополнительная |  |  |
| 17 | Механическое транспортное оборудование. – М.: Металлургия, 1981. | П.И. Галкин | 8 |
| 18 | Наладка стекольных автоматов и полуавтоматов. – М.: Высшая школа, 1980. | В.М. Будов [и др.] | 3 |
| 19 | Технология строительного и технического стекла и шлакоситаллов. – М.: Стройиздат, 1983 | В.В. Полляк [и др.] | 15 |
| 20 | Производство сортовой посуды. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. | В.А. Федорова, Ю.А. Гулоян | 11 |
| 21 | Листовое полированное стекло. – М.: Стройиздат, 1978. | К.Т. Бондарев | 8 |
| 22 | Технология стеклотары и сортовой посуды. – М.: Стройиздат, 1977. | Н.А. Юдин, Ю.А. Гулоян | 5 |
| 23 | Справочник по производству стекла. В 2-х т. – М.: Госстройиздат, 1963. Т.1: Справочник по производству стекла. – 527 с.; Т.2: Справочник по производству стекла. – 348 с. | Под ред. И.И. Китайгородского, С.М. Сильвестровича | 1 |
| 24 | Справочник по оборудованию заводов строительных материалов. – М.: Стройиздат, 1970. | М.Я. Сапожников, Н.Я. Дроздов | 5 |
| 25 | Основы строительного дела и санитарной техники. – М.: Высшая школа, 1965. | А.Г. Панютин | 15 |
| 26 | ТКП 457.02-147-2009 (02250). Производство строительного и технического стекла. Нормы технологического проектирования предприятий | – | ЭР |
| 27 | СТП 001-2010. Проекты (работы) дипломные. Требования и порядок подготовки, представления к защите и защиты. Введен в действие 03.03.2010 г. – Минск: БГТУ, 2010. | И.М. Жарский [и др.] | 1475 |
| 28 | Основы строительного дела. – М.: Высшая школа, 1966. | Р.И. Трепененков | 5 |
| 29 | Асновы будаўнiчай справы. – Мiнск: БДТУ, 1997. | Скл. Бабарыка П.С. | 7 |

Протокол согласования учебной программы по изучаемой учебной дисциплине с другими дисциплинами специальности

| Название дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
| Машины и оборудование предприятий строительных материалов | Кафедра машин и аппаратов химических и строительных производств |  |  |
| Технология листового и полого стекла | Кафедра технологии стекла и керамики |  |  |
| Технологические процессы в производстве технического стекла | Кафедра технологии стекла и керамики |  |  |

Заведующий кафедрой технологии

стекла и керамики, д.т.н., профессор 					И.А. Левицкий